К вопросу определения релаксационных констант уравнения связи максвелла для жестких полимеров в задачах устойчивости.

И.И. Кулинич, С.Б. Языев, С.Б. Языева

Ростовский государственный строительный университет

Во многих работах [1-5 и др.] показано, что вязкоупругое  поведение полимеров хорошо описывается нелинейным обобщенным уравнением Максвелла, сформулированным российским ученым Г.И. Гуревичем. Для одномерного случая  нагружения  это уравнение имеет вид:

| dεsdt=ση0sexpσ−E∞ms | (1) |
| --- | --- |

гдеεs- s-тая составляющая спектра высокоэластической деформации, η0s- начальная релаксационная вязкость, E∞s- модуль высокоэластичности, ms- модуль скорости деформации.

В данной работе на основе результатов экспериментальных исследований изотермической релаксации температурных напряжений представлен метод определения релаксационных констант уравнения (1).

В качестве объекта исследования рассматривались: полиметилметакрилат, имеющий линейную структуру, и эпоксидная смола ЭДТ-10, имеющую сетчатую структуру. Эксперимент проводился на тонкостенных трубках, с жестко защемленными торцами. Нагревание или охлаждение от начальной температуры T0 до конечной температуры Tr (температуры релаксации) осуществлялось с постоянной скоростью нагревания (охлаждения)dTdt по линейному закону:

| T(r,t)=T0±dTdtt |  |
| --- | --- |

В момент времени tr в образце достигалась температура Tr и напряжения σ0, которые были начальными для процесса изотермической релаксации температурных напряжений.

Если Tr>T0 (нагревание), напряжения со временем уменьшались и через определенное время стремились к горизонтальной асимптоте, соответствующей напряжению σk.

Как показывает эксперимент, конечные напряжения σk в процессе изотермической релаксации температурных напряжений не зависят от скорости нагревания  (охлаждения) dTdt и, таким образом, от начальных напряжений σ0. Но напряжения σk зависят от температуры релаксации Tr и температурного перепада ΔT=Tr−T0. Эта зависимость для обоих полимеров может быть записана в виде:

| σkTr=−ATr⋅ΔT | (2) |
| --- | --- |

Таким образом, из этой экспериментальной зависимости мы можем найти ATr.  Введем абсолютный и относительный перепады напряжений σ−σk и σ−σkσ0−σk. Тогда из экспериментальных кривых σt мы можем вывести кривую зависимость lnσ−σkσ0−σk как функцию времени t. Из этих кривых можно заметить, что они после некоторого времени становятся прямыми линиями, и можно написать:

| lnσ−σkσ0−σk=−Bt+Vσ0−σk |  |
| --- | --- |

Таким образом,  мы можем получить константы B и V.

Ниже показано, что три эмпирических константы A,B,V имеют теоретические аналоги из обобщенного уравнения Максвелла, если мы рассматриваем только одну составляющую вязкоупругой деформации.

Положим, что полная деформация ε является суммой:

| ε=σE+ε+εT | (3) |
| --- | --- |

Здесь σE - упругая деформация; ε-высокоэластическая деформация, εT=T0TαTdt=αΔT- температурная деформация.

Поскольку торцы образца защемлены, можно положить ε=0 и при определенной температуре εT=const. Тогда из (1) и (3) получим:

| dσdt=−σE+E∞−EE∞εTη0expσE+E∞−EE∞εTEms | (4) |
| --- | --- |

Принимая во внимание, что в конце изотермической релаксации температурных напряжений t→∞dσdt→0, из (4) мы можем получить

| σk=EE∞εTE+E∞=EE∞E+E∞αΔT |  |
| --- | --- |

Этот результат соответствует (2), и мы имеем

| A=EE∞E+E∞α |  |
| --- | --- |

Таким же образом мы можем получить формулы для констант B и V.

| B=E+E∞η0 |  |
| --- | --- |
| Vσ0−σk=n=1∞−1nσ0−σk⋅E+E∞Emnnn! |  |

Если в (1) формально заменить экспоненту единицей, то получим линейную (или линеаризованную) теорию. Нетрудно показать, что линейная теория дает другие результаты и не позволяет описать процесс изотермическую релаксацию температурных напряжений.

Выводы

Таким образом, если в (1) формально заменить экспоненту единицей, то получим линейную (или линеаризованную) теорию. Нетрудно показать, что линейная теория дает другие результаты и не позволяет описать процесс изотермической  релаксации температурных напряжений.

Литература

|  | 1.Андреев В.А. Некоторые задачи и методы механики неоднородных тел. М.: АСВ, 2002.- 288 с. |
| --- | --- |
|  | 2.Турусов Р.А. Механические явления в полимерах и композитах. Докт. дисс., М., 1983. – 363 с. |
|  | 3.Рабинович А.Л. Введение в механику армированных полимеров, - М.: «Наука», 1970.- 482 с. |
|  | 4.Гуревич Г.И. Деформируемость сред и распространение сейсмических волн. –М.: Наука, 1974.- 482с. |
|  | 5.Языев Б.М. Устойчивость жесткого сетчатого полимерного стержня с учетом начальных несовершенств. – М.: Обозрение прикладной и промышленной математики, 2008, Том 15, вып. 2. |
|  | 6.Самарский А.А., Андреев В.Б. Разностные методы для эллиптических уравнений. - М.: Наука, 1976. - 352 с. |
|  | 7.Аскадский А.А. Деформация полимеров. – М.: Химия, 1973. - 448 с. |