Исследование напряженно-деформированного состояния железобетонной арки с учетом вязкоупругости на основе различных теорий ползучести

Л.Р. Маилян1, О.В. Денисов2, А.С. Чепурненко1, А.А. Аваков1.

1Ростовский государственный строительный университет

2Донской государственный технический университет

Аннотация: Проведено исследование ползучести железобетонных арок на основе следующих теорий: линейная теория ползучести Арутюняна-Маслова, кинетическая теория, теория течения, теория старения, а также нелинейная теория Ю.А. Гурьевой. Рассматривалась вязкоупругая модель работы бетона, т.е. полная деформация представлялась в виде суммы упругой деформации и деформации ползучести.

Ключевые слова: железобетонная арка, ползучесть, теория наследственности, теория старения, теория течения, кинетическая теория, метод конечных элементов, напряженно-деформированное состояние.

Рассматривается параболическая статически неопределимая арка, жестко защемленная по концам, загруженная равномерно распределённой нагрузкой q. Расчётная схема представлена на рис. 1.

Рис.  1. – Расчетная схема арки

В общем случае полная деформация бетона εb представляет сумму упругой и пластической деформации, а также деформации ползучести εb [1]:

εb=εbel+εbpl+εb.									(1)

Ограничиваясь вязкоупругой работой бетона, перепишем выражение (1) в виде:

εb=εbel+εb=σbEb+εb,								(2)

где σb – напряжение в бетоне, Eb – модуль упругости бетона.

Для расчета будем использовать метод конечных элементов. Потенциальная энергия деформации П железобетона складывается из потенциальной энергии бетона Пb, а также потенциальной энергии арматуры у верхней грани ПS' и нижней грани ПS:

П=Пb+ПS+ПS'.								(3) Потенциальная энергия деформации бетона записывается в виде [2-4]:

Пb=12VbσbεbeldV,									(4)

где εbel — упругая деформация бетона, которая равна разности между полной деформацией и деформацией ползучести:

εbel=εb−εb=ε0−yd2vdx2−εb,							(5)

где ε0 – осевая деформация, v– прогиб.

Выразив напряжения через деформации в (2) и подставив вместе с (5) в (4), получим:

Пb=12EbVbε0−yd2vdx2−εb2dV=12Eb[Ab(l)ε02dx+Ib(l)d2vdx22dx++Vbεb2dV−2(l)ε0dxAεbdA+2(l)d2vdx2dxAεbydA],	(6)

где Ib=bh312 — момент инерции бетона; l – длина конечного элемента, Ab— площадь бетонного сечения.

Потенциальная энергия деформации арматуры, расположенной у нижней грани, может быть найдена следующим образом [3]:

ПS=12VSσSεSdV=12ESAS(l)(ε02+2ε0ySd2vdx2+yS2d2vdx22)dx,		(7)

где yS – расстояние по y от центра тяжести сечения до центров тяжести арматурных стержней.

Аналогично для арматуры верхней грани:

ПS'=12VSσS'εS'dV=12ESAS(l)(ε02−2ε0yS'd2vdx2+ySd2vdx22)dx,		(8)

В случае симметричного армирования потенциальная энергия деформации всей арматуры примет вид:

ПS+ПS'=12ESAS,общ(l)ε02dx+IS(l)d2vdx22dx,				(9)

где IS=ASyS2+AS'yS — момент инерции арматуры.

Применяя принцип минимума полной энергии, задачу можно свести к следующей системе линейных алгебраических уравнений:

[K]U=F+F,								(10)

где F – вклад деформаций ползучести бетона в вектор нагрузки, [K] – матрица жесткости, U и F – соответственно векторы узловых перемещений и нагрузок.

Для бетона широко используются следующие теории ползучести []:

- Линейная теория ползучести Арутюняна–Маслова. Связь между напряжениями и деформациями имеет вид [5]:

ε(t)=σ(t)E(t)−0tσ(τ)∂∂τ1E(τ)+C(t−τ)dτ,				(11)

Для нестареющего бетона деформация ползучести запишется в виде:

ε=−0tσ(τ)∂С(t−τ)∂τdτ.

Если мера ползучести имеет вид:

С(t−τ)=C∞1−e−γ(t−τ),								(12)

где C∞ — предельная мера ползучести, то уравнение (11) представляется в дифференциальной форме:

∂ε∂t=γC∞σ−ε.

- Теория старения. В данной теории связь между деформацией ползучести, напряжением и временем устанавливается в явном виде [6]:

ε=C∞σ1−e−γt.									(13)

- Теория течения. Скорость роста деформации ползучести в теории течения определяется следующим образом [6]:

∂ε∂t=C∞σγe−γt. 									(14)

- Кинетическая теория. В одном из вариантов кинетической теории  [6] связь между скоростью роста деформаций ползучести и напряжением имеет вид:

∂ε∂t=C∞σγ1−1σ2C∞0εσ(ε)dε.						(15)

Также рассматривается упрощённая нелинейная теория ползучести нестареющего бетона при сжатии Ю. А. Гурьевой [7]. Данная теория представлена в двух вариантах: однокомпонентном и двухкомпонентном. В однокомпонентном варианте мера ползучести определяется выражением (12).	Полная деформация ползучести представляется в виде суммы линейной составляющей α и нелинейной составляющей β. Положительными считаются напряжения и деформации сжатия.

Для однокомпонентного варианта:

ε=α+β; α=−0tσ(τ)∂C(t−τ)∂τdτ.

Скорость роста нелинейной составляющей деформации ползучести β полагается пропорциональной скорости роста поврежденности материала Пt:

∂β∂t=k2R∂Пt∂t.

В однокомпонентном варианте теории приращение повреждённости считается пропорциональным работе деформаций ползучести:

∂Пt∂t=k1σ∂α∂t+∂β∂t.								(16)

Так как поврежденность функции неубывающая, то выражение (16) справедливо только при  ∂α∂t+∂β∂t>0. В противном случае ∂Пt∂t=0.

Окончательно выражение для нелинейной составляющей β в однокомпонентном варианте теории принимает вид:

∂β∂t=k1k2σR1−k1k2σR∂α∂t.

Все представленные теории позволяют для определения деформаций ползучести вести расчет шаговым методом [8-10].

Был выполнен расчёт параболической арки, закреплённой в соответствии с рис. 1, при следующих исходных данных: пролет L = 16 м, подъем f = 3.2 м, размеры сечения: b = 20 см, h = 40 см, Eb = 3∙104  МПа, γ = 0.03 сут-1, предельная характеристика ползучести φ∞ = EbC∞ = 3, коэффициент армирования μ = 0.015,  yS = yS' = 15 см, ES = 2∙105  МПа, q = 65 кН/м.

На рис. 2 представлены графики роста прогиба в середине пролета арки, соответствующие пяти перечисленным выше теориям. Кривой 1 соответствует результат по линейной теории Арутюняна–Маслова; кривой 2 — по теории старения; 3 — теории течения; 4 — кинетической теории; 5 — теории Ю. А. Гурьевой. Отметим, что теории с первой по четвертую дают весьма близкие результаты, при 0 ≤ t ≤ 25 сут прогибы практически не отличаются. В теориях 1 и 2 при t→∞ прогиб стремится к одному и тому же значению. Разница по прогибам в конце процесса ползучести между нелинейной теорией Ю. А. Гурьевой и линейной теорией составляет 25.7%.

Рис. 3 — распределение напряжений в бетоне по высоте сечения в конце процесса ползучести при x = L/2. Обозначения такие же, как на рис. 2. Знаку «+» на графиках соответствуют сжимающие напряжения. Штриховой линией показано упругое решение.

| Рис. 2. — Графики роста прогиба | Рис. 3. – Распределение напряжений в бетоне по высоте сечения в середине пролета при t→∞ |
| --- | --- |

По теориям с первой по четвёртую результаты также достаточно близки, распределение напряжений по высоте сечения линейное. Напряжения по теориям 1 и 2 в конце процесса ползучести совпадают. На кривой 5, соответствующей теории Ю. А. Гурьевой, наблюдается слегка выраженная нелинейность.

Рис. 4 и рис. 5 – соответственно изменение во времени напряжений σS и σS'  в арматуре у нижней и верхней грани в середине пролета. Знаку «+» также соответствует сжатие. Наиболее существенно напряжения в арматуре возрастают по нелинейной теории: у верхней грани в начале процесса ползучести σS'=57.3 МПа, а при  t→∞ σS'=220 МПа, т. е. в 3.8 раз больше, чем в упругой стадии.

| Рис. 4. — Изменение напряжений в арматуре у нижней грани в сечении x = L/2 | Рис. 5 — Изменение напряжений в арматуре у верхней грани в сечении x = L/2 |
| --- | --- |

Литература

- Тамразян А. Г., Есаян С.Г. Механика ползучести бетона: монография. Москва: МГСУ, 2012. 490 с.

- Аваков А.А., Чепурненко А.С., Языев С.Б. Напряженно–деформированное состояние железобетонной арки с учетом нелинейной ползучести бетона // Научно-технический вестник Поволжья. №1 2015г. С. 27-31.

- Аваков А.А., Чепурненко А.С., Литвинов С.В. Расчёт железобетонной арки с учётом ползучести бетона // Инженерный вестник Дона, 2015, №1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1p2y2015/2796

- Аваков А.А., Чепурненко А.С., Литвинов С.В. Напряженно-деформированное состояние железобетонной арки с учётом ползучести бетона // Фундаментальные исследования: сетевой журн. 2015. №3. С. 9–14. URL: rae.ru/fs/pdf/2015/3/37075.pdf

- Арутюнян Н.Х. Некоторые вопросы теории ползучести. М.: Гостехтеориздат, 1952.  323 с.

- Карапетян К.А., Симонян А.М. Исследование ползучести и релаксации напряжений в бетоне с учетом его старения// Изв. НАН РА и ГИУА. Сер. ТН. 2000. Т. LIII, № 1. С. 27-34.

- Гурьева Ю.А. Некоторые приложения упрощенной теории нелинейной ползучести нестареющего бетона при сжатии// Промышленное и гражданское строительство. 2008. № 6. С. 52 – 53.

- Vladimir I. Andreev, Anton S. Chepurnenko, Batyr M. Yazyev. Energy Method in the Calculation Stability of Compressed Polymer Rods Considering Creep//Advanced Materials Research Vols. 1004-1005 (2014) pp. 257-260. Trans Tech Publications, Switzerland

- Vladimir I. Andreev, Batyr M. Yazyev, Chepurnenko Anton S. On the Bending of a Thin Plate at Nonlinear Creep//Advanced Materials Research Vol. 900 (2014) pp. 707-710. Trans Tech Publications, Switzerland.

- Дудник А.Е., Чепурненко А.С., Никора Н.И., Денего А.С. Плоское деформированное состояние полимерного цилиндра в условиях термовязкоупругости // Инженерный вестник Дона,  2015,  №2 (часть 2) URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3063

References

- Tamrazjan A. G., Esajan S. G.  Mehanika polzuchesti betona: monografija [Mechanics of creep of concrete: monograph]. A. G. Tamrazjan,. Moskva: MGSU, 2012. 490 p.

- Avakov A.A., Chepurnenko A.S., Jazyev S.B. Naprjazhenno–deformirovannoe sostojanie zhelezobetonnoj arki s uchetom nelinejnoj polzuchesti betona. Scientific and technical Volga Herald. №1. 2015. pp. 27-31

- Avakov A.A., Chepurnenko A.S., Litvinov S.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1p2y2015/2796

- Avakov A.A., Chepurnenko A.S., Litvinov S.V. Naprjazhenno-deformirovannoe sostojanie zhelezobetonnoj arki s uchjotom polzuchesti betona. Fundamental research: Online journal. 2015. №3. pp. 9–14. URL: rae.ru/fs/pdf/2015/3/37075.pdf

- Arutjunjan N.H. Nekotorye voprosy teorii polzuchesti [Some problems of creep theory]. M.: Gostehteorizdat, 1952.  323 p.

- Кarapetjan K.A., Simonjan A.M. Issledovanie polzuchesti i relaksacii naprjazhenij v betone s uchetom ego starenija. Izv. NAN RA i GIUA. Ser. TN. 2000. V. LIII, № 1. pp. 27-34.

- Gur'eva Ju.A. Nekotorye prilozhenija uproshhennoj teorii nelinejnoj polzuchesti nestarejushhego betona pri szhatii. Industrial and Сivil construction. 2008. № 6. pp. 52 – 53.

- Vladimir I. Andreev, Anton S. Chepurnenko, Batyr M. Yazyev. Energy Method in the Calculation Stability of Compressed Polymer Rods Considering Creep. Advanced Materials Research Vols. 1004-1005 (2014) pp. 257-260. Trans Tech Publications, Switzerland

- Vladimir I. Andreev, Batyr M. Yazyev, Chepurnenko Anton S. On the Bending of a Thin Plate at Nonlinear Creep. Advanced Materials Research Vol. 900 (2014) pp. 707-710. Trans Tech Publications, Switzerland.

- Dudnik A.E., Chepurnenko A.S., Nikora N.I., Denego A.S. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №2 (part 2) URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3063.