- Преимущества применения новой антигололедной композиции над традиционной пескосоляной смесью на объектах дорожного хозяйства

В.Ф. Желтобрюхов, Ю.Н. Ильинкова, Н.В. Колодницая, В.М. Осипов

Согласно ОДН 218.2.027-2003 “Требования к противогололедным материалам” к антигололедным реагентам относятся твердые или жидкие дорожно-эксплуатационные материалы, применяемые для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах и улицах. Классификация противогололедных материалов приведена на рис. 1. В зависимости от используемого сырья и его происхождения противогололедные материалы (ПГМ) делят на три группы: 1 - химические, 2 – фрикционные, 3 - комбинированные, которые выпускают в твердом или жидком виде.

Рис. 1. - Классификация противогололедных материалов [1]

*) ПСС - пескосоляная смесь.

**) ПГС - песчано-гравийная смесь.

- Нами проведен сравнительный анализ комбинированных противогололедных реагентов:

- Традиционная пескосоляная смесь на основе NaCl (галит) и карьерного песка.

- Новая антигололедная композиция, основу которой составляют MgCl2*6H2O (бишофит) и глауконит.

В таблицах № 1 и № 2 представлен минералогический, химический состав солей и фрикционных материалов, используемых и рекомендованных к применению на проезжей части дорог, тротуаров.

Таблица № 1

Минералогический состав солей, применяемых и планируемых к внедрению на объектах дорожного хозяйства

| NaCl, в % |  | MgCl2*6H2O, в % (масс.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Хлористый натрий | 96,15 | Бишофит | 88-99 |
| Кальций-ион | 0,18 | Карналлит | 0,1-55 |
| Магний-ион | 0,10 | Кизерит | 0,1-2,8 |
| Сульфат-ион | 0,27 | Бромистый магний | 0,45-0,98 |
| Нерастворимый в воде остаток | 1,45 | Ангидрит | 0,1-0,7 |
| Влага | 2,85 | Галит | 0,1-0,4 |
| Массовая доля антислеживателя | - |  |  |

В ископаемом состоянии бишофит встречается в виде соляной зернисто-кристаллической породы. В чистом виде кристаллы бишофита водянопрозрачные, но могут иметь белую, розовую и бурую окраску в зависимости от примесей. Бишофит имеет горьковато-соленый острый вкус, твердость его 1,5, удельный вес 1,59-1,61 г/см3, электропроводен, молекулярная масса 203,31; кристаллическая форма – моноклинная, температура кипения 150 0С. Растворимость в г на 100 г холодной воды (20 0С) – 306, горячей воды (100 0С) – весьма растворим [2].

Таблица № 2

- Химический состав фрикционных материалов

| Песок карьерный, в % |  | Глауконитовый песок, в % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | 96-97 | Al2O3 | 7,55±0,17 |
| Na2O+K2O | не более 0,18 | CaO | 0,96±0,07 |
| SO3 | ниже 0,005 | Fe2O3 | 17,17±0,23 |
|  |  | FeO | 2,19±0,13 |
|  |  | H2O+ | 5,58±0,17 |
|  |  | H2O- | 2,52±0,13 |
|  |  | K2O | 7,94±0,12 |
|  |  | MgO | 4,46±0,12 |
|  |  | MnO | 0,008±0,002 |
|  |  | Na2O | 0,04±0,01 |
|  |  | P2O5 | 0,37±0,03 |
|  |  | SiO2 | 50,9±0,3 |
|  |  | P | 1600 (мкг) |

Физические и механические свойства песка карьерного.

Класс песка I-II. Модуль крупности – 1,5-1,74. Коэффициент крепости – 0,5. Влажность песка – 2,80-3,0 %. Содержание глинистых и пылевидных частиц не более 2 % размером 0,005 мм. Цвет – желтовато-светлый. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов не более 14,76 Бк/кг.

Глауконитовый песок обычно встречается в виде микроагрегатных зерен размером от 0,01 до 0,8 мм. Глауконит обладает сорбционными свойствами, т. к. его емкость катионного обмена изменяется от 420 до 550 мг/экв на 1 грамм навески. Глауконит обладает удельным весом 1,7-1,9 г/см3, пористость 20-25 %, твердость 1,3-2,0, плотность 1,8-3,0. Область химической устойчивости pH = 1-10 [3, 4].

Комбинированные антигололедные реагенты должны выполнять одновременно функции фрикционных и химических ПГР.

Таблица № 3 посвящена анализу выполняемых антигололедных функций применяемым реагентом (NaCl+песок) [5, 6] и разработанной экокомпозицией (MgCl2*6H2O+глауконит).

Таблица № 3

Эффективность противогололедных материалов

| № п/п |  | Функции |  | NaCl+песок | MgCl2*6H2O+глауконит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Понижение температуры замерзания воды, 0С |  | до – 21 | до – 40 |
| 2. |  | Ускорение плавления снежно-ледяных отложений на дорожных покрытиях |  | Экокомпозиция за 10 минут растаивает вдвое больше льда, чем традиционная пескосоляная смесь, при вреде окружающей среде ниже более чем в 3 раза |  |
| 3. |  | Проникновение сквозь слои снега и льда, разрушая межкристаллические связи, и снижать силы их смерзания с дорожным покрытием, г/г | - 20С | 27,6 | 27,5 |
|  |  |  | - 50С | 12,1 | 12,5 |
|  |  |  | - 100С | 6,4 | 7,9 |
|  |  |  | -200С | 3,5 | 5,2 |
| 4. |  | Быть технологичными при хранении, транспортировке и применении |  | Применяемый в экокомпозиции глауконитовый песок предотвращает слеживание ПГР |  |
| 5. | Не увеличивать экологическую нагрузку [7] на окружающую природную среду (зеленые насаждения) и не оказывать токсичного действия на человека и животных |  |  | По химическому составу бишофит в 1,75 раз содержит меньше хлора, чем хлорид натрия и в 1,83 раз меньше, чем хлорид кальция, а поскольку максимальная температура замерзания раствора антиобледенителя на порядок ниже, то его расход на обработку 1 м2 будет меньше. С применением новой композиции уменьшается и количество хлора в окружающей среде более чем в 3,2 раза. |  |
| 6. | Не вызывать увеличения агрессивного воздействия на металл, бетон, кожу, резину |  |  | Антигололедная экокомпозиция содержит двойной суперфосфат, являющийся ингибитором коррозии, что позволяет корродировать кузовную сталь в 1,5-2,0 раза меньше, чем пескосоляная смесь, и лишь на 25-30 % больше, чем водопроводная вода. |  |
| 7. | Обладать свойствами, препятствующими увеличению запыленности воздуха и загрязнения придорожной полосы |  |  | Бактерицидные свойства бишофита и сорбционные свойства глауконита по отношению к тяжелым металлам, нефтепродуктам и др. веществам делают экокомпозицию экологически и санитарно-эпидемиологически безопасной [8]. |  |

Из таблицы № 3 следует, что применение разработанной и предлагаемой к внедрению экокомпозиции на объектах дорожного хозяйства является более целесообразным с точки зрения экологической, технической безопасности [9, 10].

- Литература:

- Требования к противогололедным материалам [Текст] /  ОДН 218.2.027-2003. – М., 2003.

- Салех Ахмед, И.Ш. Волгоградский бишофит. Возможности освоения, глубокой переработки и использование природного бишофита [Текст] / И.Ш. Салех Ахмед. – Волгоград: Перемена, 2010 - 432 с.

- Колодницкая, Н.В. Разработка и обоснование технологий обеспечения экологической безопасности городского хозяйства при рекультивации урбанизированных территорий [Текст]: дисс. канд. техн. наук: 05.23.19: защищена 24.02.2012: утв. 23.07.2012 / Колодницкая Наталья Владимировна – Волгоград, 2012. – 177 с. – Библиогр.: С. 159.

- Пат. 2442668 РФ, МПК B 09 C 1/10, A 01 N 25/32. Препарат для биологической очистки почвы, загрязнённой хлорорганическими веществами, свойственными выбросам химического предприятия / Г.К. Лобачева, Н.В. Колодницкая, В.М. Осипов, А.М. Салдаев; ГОУ ВПО "Волгогр. гос. ун-т". - 2012.

- Wilfrid, A. Nixon Sixth international symposium on snow removal and ice control technology / A. Nixon Wilfrid. – Washington: Doubletree Spokane City center Spokane, 2004. - 667 p.

- Stephen J. Drschel Salt brine blending to optimize deicing and anti-icing performance. Final report / J. Drschel Stephen. - Minnesota Department of Transportation Research Services, 2012.

- Гейдор, В.С., Чешев, А.С. Экономический механизм устойчивого развития городских территорий [Электронный ресурс] // “Инженерный вестник Дона”, 2013, № 2. - Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n1y2009/250 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Лобачева, Г.К. Новая технология биологической очистки загрязнённой почвы – усиленное биовосстановление на месте (in situ) препаратом на основе природного сорбента [Текст] // Труды Кубанского государственного аграрного университета, 2010. - Вып. 6. - C. 190-194.

- Кирясов, А.С. Формирование эффективной транспортно-логистической системы регионального уровня на основе концепции устойчивого развития [Электронный ресурс] // “Инженерный вестник Дона”, 2013, № 1. - Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n1y2009/250 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Власенко, Т.В. Оценка эффективности рациональной организации и использования городских территорий [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, № 4 (часть 1). – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n4p1y2012/1070 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.