Метод гидродинамического расчета радиального подшипника с повышенной несущей способностью со слоистым электропроводящим смазочным материалом

К.С. Ахвердиев1, С.В. Митрофанов1, Б.Е. Копотун2

1Ростовский государственный университет путей сообщения

2Южное управление государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Аннотация: В работе с учетом особенностей взаимодействия электропроводящего слоистого смазочного материала с твердой опорной поверхностью дается метод расчета радиального подшипника скольжения с повышенной несущей способностью. Здесь на основе уравнений Навье-Стокса, уравнения неразрывности и уравнения Ламе для случая «тонкого слоя» дается метод формирования точного автомодельного решения рассматриваемой задачи. В результате найдено поле скоростей и давлений в смазочном слое и в последующем найдены аналитические выражения для основных рабочих характеристик подшипника. Дана оценка комплекса параметров, характеризующих разные аспекты функционирования трибосистемы, таких как: параметра, характеризующего слоистый характер смазочного материала; адаптированный профиль опорной поверхности; электропроводящие свойства смазочного материала; напряженность электрического поля и магнитная индукция на основные рабочие характеристики радиального подшипника.

Ключевые слова: электропроводящий смазочный материал, радиальный подшипник, несущая способность, стратифицированное течение.

Введение. В последнее время проведены многочисленные экспериментальные исследования, в которых сравнивались характеристики подшипников скольжения, работающие на ньютоновских и неньютоновских смазках, в частности на электропроводящих смазках. Эти результаты подтвердили эффект возрастания толщины пленок при использовании смазок, обладающих электропроводящими свойствами.

Однако, несмотря на очевидную актуальность вопроса в настоящее время обширных данных и применений электропроводящих смазочных композиций в узлах трения разного рода машин и механизмов отсутствуют.

Всестороннее изучение особенностей гидродинамических течений в смазочном слое, влияющих на работоспособность узлов трения, при достаточно полном учете реологических свойств смазки, в частности электропроводящих свойств смазки с учетом особенностей взаимодействия смазки с твердой опорной поверхностью подшипника, в результате которого образуются структурированные граничные слои, является одной из актуальных задач трибологии.

Анализ существующих работ в данном направлении [1-6] показывает, что полученные здесь результаты не позволяют более корректно аналитически прогнозировать вязкости структурированных граничных слоев достаточно малой толщины, имеющими вблизи поверхности свойства близкие к свойствам  твердого тела. Максимальное расстояние, на котором обнаруживается структурирующее воздействие поверхности достигает не более 2-3 мкм. Влияние структурированных граничных слоев существенно отражается на условиях трения и на механизме изменения условий трения [3]. Ключевую роль здесь играет изменение реологических свойств смазки в зависимости от толщины слоя и от индивидуальных свойств смазочного материала. В существующих вышеуказанных работах, в основном, влияние особенностей воздействия жидкости с твердой поверхностью проводится на основе реологических моделей микрополярной и вязкоупругой жидкости. Здесь не учитывается слоистый характер течения жидкости в смазочном слое в виду разнообразия структуры граничных слоев и в связи с этим используются приближенные эмпирические зависимости для определения эффективной вязкости граничных слоев. В расчетных моделях, представленных в работах [4-10], хотя учитывается слоистый характер течения смазочного материала в зазоре радиального подшипника, однако полученный здесь результат не позволяет оценить влияние на устойчивый режим работы комплекса параметров, характеризующих разные аспекты функционирования трибосистем, таких как: адаптированный профиль опорной поверхности подшипника; деформацию опорной поверхности подшипника; электропроводящие свойства смазочного материала; напряженность электрического поля; магнитную индукцию. Разработка расчетной модели подшипников скольжения, работающих на слоистых смазочных материалах с учетом вышеуказанных факторов, является одной из основных задач современной трибологии. Основное содержание данной работы находится в русле данного актуального направления.

Постановка задачи. Рассматривается установившееся течение смазочной электропроводящей смазки в зазоре радиального подшипника скольжения с адаптированным профилем опорной поверхности. Предполагается, что подшипник неподвижен, а шип вращается с угловой скоростью  (рис. 1).

В полярной системе координат  с началом в центре шипа уравнение контура шипа и границ раздела слоев и адаптированного контура опорной поверхности можно записать в виде (рис. 1)

(1)

где , ,  в дальнейшем определяется из условия максимальной несущей способности подшипника.

Рис. 1. – Схематическое изображение электропроводящей двухслойной смазки в зазоре радиального подшипника скольжения:

контур шипа;  граница раздела 2-х смазочных слоев;  внутренний контур подшипника, прилегающий к смазочному слою

Решение задачи. Будем исходить из уравнений «тонкого слоя» для вязкой несжимаемой жидкости при наличии электромагнитных полей. Эти уравнения при пренебрежении эффекта Холла и в случае малых значений магнитного числа Рейнольдса имеют следующий вид

(2)

Здесь  – компоненты вектора скорости в смазочных слоях;  гидродинамическое давление в смазочных слоях;  – вектор напряженности электрического поля;  – вектор магнитной индукции;  – коэффициент динамической вязкости;  – полярные координаты.

Здесь предполагается, что величины  и  и скорость течения жидкости таковы, что можно пренебречь влиянием потока жидкости на приложенные электрические и магнитные поля (это предположение подразумевает малость магнитного числа Рейнольдса). При этом функции  и  считаем заданными, удовлетворяющие уравнениям Максвелла

.

Эти уравнения удовлетворяются при

, , .

Осуществим переход к безразмерным переменным по формулам

,   ,   , ,

,  .	   																							(3)

Подставляя (3) в (2) и в (1) с точностью до членов , ,  будем иметь

, , , , .		(4)

Здесь  – число Гартмана.

В дальнейшем в слагаемом, обусловленным электропроводящими свойствами слоистого электропроводящего смазочного материала, скорость  заменяется ее максимальным значением.

Система уравнений (4) решается при следующих граничных условиях

(5)

,   .						 				   	  (6)

Граничные условия (5) означают прилипание смазки к поверхности шипа и подшипника, а также периодичность гидродинамического давления. Граничные условия (6) означают равенство скоростей, касательных и нормальных напряжений на границе раздела слоев, а также условия существования слоистого течения смазки, т.е. требуется, чтобы скорость точек границы раздела слоев в каждой точке была направлена по касательной к контуру раздела слоев.

Точное автомодельное решение системы уравнений (4), удовлетворяющее граничным условиям(5)–(6) ищется в виде

.  																				 (7)

Подставляя (7) в (4) и в граничные условия (5) и (6) будем иметь

(8)

(9)

Решение задачи (8)–(9) находится непосредственным интегрированием. В результате будем иметь

(10)

Для определения постоянных   придем к следующей алгебраической системе уравнений

(11)

Из условия => .

Решение системы (11) сводится к решению следующего матричного уравнения

(12)

где ,

.	    (13)

,   ,   ,

(14)

Перейдем к определению основных рабочих характеристик подшипника.

Для безразмерного гидродинамического давления в слое смазки, прилегающем к поверхности вала с точностью до членов ,  будем иметь:

(15)

С учетом (14) и (15) для безразмерных составляющих вектора поддерживающей силы и силы трения получим

. 									 									(16)

Влияние податливости опорной поверхности на основные рабочие характеристики можно оценить по методике, предусмотренной в работе [11]. Согласно работе [11] в рассматриваемом случае будем иметь

(17)

Здесь , ,

где , ,  – упругогидродинамический параметр (явный вид параметра  приведен в работе [11]).

|  | 1) ; ; ; 2) ; ; ; 3) ; ; ; 4) ; ; . |
| --- | --- |

Рис. 2. – Зависимость безразмерной  - составляющей поддерживающей силы от параметров  и  при разных значениях вязкостных отношений слоев

|  | 1) ; ; ; 2) ; ; ; 3) ; ; ; 4) ; ; . |
| --- | --- |

Рис. 3. – Зависимость безразмерной  - составляющей поддерживающей силы от параметров  и  при разных значениях параметров  и , обусловленных электропроводящими свойствами смазочного материала

|  | 1) ; ; ; 2) ; ; ; 3) ; ; ; 4) ; ; . |
| --- | --- |

Рис. 4. – Зависимость безразмерной  - силы трения от параметров  и  при разных значениях параметров  и , обусловленных электропроводящими свойствами смазочного материала

Результаты численного анализа, приведенные на рис. 2–4, показывают:

- В случае, когда , , т.е. когда слоистый смазочный материал не обладает электропроводящими свойствами, при  подшипник по несущей способности обладает свойствами подшипника «двойного» действия.

- В случае, когда смазочный материал обладает электропроводящими свойствами при , , , максимальная несущая способность подшипника также достигается при . Однако в этом случае максимальная несущая способность подшипника практически в два раза выше по сравнению со случаем, при , .

- С увеличением вязкостного отношения  несущая способность подшипника вырастает. Особенно резкое возрастание наблюдаем при .

- При , , несущая способность подшипника существенно зависит от безразмерной напряженности электрического поля ; с увеличением значения  несущая способность подшипника резко возрастает.

- С учетом полученной в работе [3] эмпирической зависимости электропроводимости смазки от контактного давления и с учетом найденного в данной работе аналитического выражения для гидродинамического давления можно прогнозировать вязкость структурированного граничного слоя, прилегающего к твердой опорной поверхности подшипника. Вязкость этого слоя практически в два и более раза больше, чем вязкость основного базового масла.

- Несущая способность подшипника с податливой опорной поверхностью на 2-3% ниже по сравнению с подшипником с жесткой опорной поверхностью.

Литература

- Gecim B.A. Non-Newtonian Effect of Multigrade Oils on Journal Bearing Performance // Tribology Transaction. 1990. Vol. 3. Pp. 384-394.

- Garg H.C., Vijay Kumar, Sharda H.B. Thermohydrostatic analysis of capillary compensated Asymmetric holes-entry hybrid journal bearing operating with non-Newtonian lubricant // Industrial Lubrication and Tribology 2009. Vol. 61, № 1. Pp. 11-21.

- Мухортов И.В., Усольцев, Н.А., Задорожная Е.А., Леванов И.Г. Усовершенствованная модель реологических свойств граничного слоя смазки // Трение и смазка в машинах и механизмах. 2010. № 5. С. 8-19.

- Ахвердиев К.С., Александрова Е.Е., Мукутадзе М.А. Стратифицированное течение двухслойной смазки в зазоре сложнонагруженного радиального подшипника конечной длины, обладающего повышенной несущей способностью 	// Вестник РГУПС. 2010. №1. С. 132-137.

- Ахвердиев К.С., Лагунова Е.О., Мукутадзе М.А.  Гидродинамический расчет радиального подшипника при наличии электромагнитного поля с учетом зависимости вязкости и электропроводимости от температуры // Вестник ДГТУ. 2009. Т. 9, № 3. С. 529-536.

- Ахвердиев К.С., Воронцов П.А., Черкасова Т.С. Гидродинамический расчет подшипников скольжения с использованием моделей слоистого течения вязкой и вязкопластичной смазки // Трение и износ. 1998. Т. 16, № 6. С. 698-707.

- Ахвердиев К.С., Воронцов П.А., Черкасова Т.С. Математическая модель стратифицированного течения смазки в зазоре радиального металлополимерного подшипника скольжения // Проблемы машиностроения и надежности машин. 1999. № 3. С. 93-101.

- Ахвердиев К.С., Мукутадзе М.А., Лагунова Е.О., Солоп К.С. Расчетная модель упорного подшипника скольжения с повышенной несущей способностью, работающего на неньютоновских смазочных материалах с адаптированной опорной поверхностью // Инженерный вестник Дона. 2013. №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2201.

- Ахвердиев К.С., Мукутадзе М.А., Лагунова Е.О., Солоп К.С. Расчетная модель радиального подшипника скольжения с повышенной несущей способностью, работающего на микрополярной смазке с учетом ее вязкостных характеристик от давления // Инженерный вестник Дона. 2013. №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2200.

- Ахвердиев К.С., Александрова Е.Е., Мукутадзе М.А., Копотун Б.Е. Стратифицированное течение двухслойной смазки в зазоре радиального подшипника, обладающего повышенной несущей способностью и демпфирующими свойствами // Вестник РГУПС. 2009. № 4. С. 133-139.

- Лагунова Е.О., Митрофанов С.В., Копотун Б.Е. Расчетная модель слоистой электропроводящей смазки упорного подшипника с податливой опорной поверхностью, обладающего повышенной несущей способностью // Вестник РГУПС. 2014. № 4. С. 126-132.

References

- Gecim B.A. Non-Newtonian Effect of Multigrade Oils on Journal Bearing Performance.  Tribology Transaction. 1990. Vol. 3. pp. 384-394.

- Garg H.C., Vijay Kumar, Sharda H.B. Thermohydrostatic analysis of capillary compensated Asymmetric holes-entry hybrid journal bearing operating with non-Newtonian lubricant.  Industrial Lubrication and Tribology 2009. Vol. 61, № 1. pp. 11-21.

- Mukhortov I.V., Usolcev N.A., Zadorozhnaya E.A., Levanov I.G. Trenie i smazka v mashinakh i mekhanizmakh. 2010. № 5. pp. 8-19.

- Akhverdiyev K.S., Aleksandrova E.E., Mukutadze M.A. Vestnik of RGUPS. 2010. № 1. pp. 132-137.

- Akhverdiyev K.S., Lagunova E.O., Mukutadze M.A. Vestnik of DSTU. 2009. vol. 9, № 3 (42). pp. 529-536.

- Akhverdiyev K.S., Vorontsov P.A., Cherkasova T.S. Trenie i iznos. 1998. vol. 16, № 6. pp. 698-707.

- Akhverdiyev K.S., Vorontsov P.A., Cherkasova T.S. Problemy mashinostroyeniya i nadezhnosti mashin. 1999. № 3. Pp. 93-101.

- Akhverdiyev K.S., Mukutadze M.A., Lagunova E.O., Solop K.S. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, № 4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2201.

- Akhverdiyev K.S., Mukutadze M.A., Lagunova E.O., Solop K.S. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, № 4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2200.

- Akhverdiyev K.S., Aleksandrova E.E., Mukutadze M.A., Kopotun B.E. Vestnik of RGUPS. 2009. № 4. pp. 133-139.

- Lagunova E.O., Mitrofanov S.V., Kopotun B.E. Vestnik of RGUPS. 2014. № 4. pp. 126-132.