Прочность и деформативность усиленных коротких стоек при малых эксцентриситетах

П.П. Польской, Д.Р. Маилян, С.В. Георгиев

Ростовский государственный строительный университет

Аннотация: Приведены и проанализированы данные о результатах испытания коротких железобетонных стоек с гибкостью λh=10, усиленных внешней углепластиковой арматурой при внешнем приложении нагрузки с эксцентриситетом е0=2см. Установлены границы влияния различных вариантов усиления на прочность и деформативность стоек при расположении нагрузки в пределах ядрового сечения.

Ключевые слова: бетон, железобетон, арматура, углепластик, нагрузка, прочность, деформативность.

Данная статья является продолжением освещения второго этапа исследований [1-5], который проводится на кафедре железобетонных и каменных конструкций РГСУ. Она посвящена несущей способности коротких железобетонных стоек (Серии Б), усиленных углепластиком. Образцы этой серии, результаты испытания которых размещены на страницах настоящего журнала, имели одинаковое сечение 250x125(h) и длину 1200мм. Совпадают также продольное и поперечное армирование, гибкость λh=10 и методика проведения экспериментов. Это дает возможность для сопоставления полученных результатов. Здесь отметим лишь особенности исследования образцов серии Б. Она предусматривает приложение нагрузки с эксцентриситетом е0=2,0см. Это тот случай, когда действующая нагрузка приложена в пределах ядрового сечения, не выходя за его границы. Случай, когда сила имеет эксцентриситет е0≤0,3h0, называется случаем малых эксцентриситетов. В сжатых элементах многоэтажных зданий, особенно в современных монолитно-каркасных, имеют место и малые, и большие эксцентриситеты. Это зависит от этажа, на которых разлагаются колонны и место их расположения на плане, т.к. меняется соотношение действующих моментов и продольных сил. Поэтому исследование рассматриваемых стоек представляет определённый интерес [6].

Загружение выполнялось ступенчато возрастающей нагрузкой с использованием домкрата ДГ200П150 до разрушения. Интенсивность нагрузки на каждом этапе составляла 100кН до уровня 0,8Nult и 50кН – после него. Выдержка на каждом этапе нагружения составляла 10-15 минут. Это время необходимо для замера деформаций исследуемых образцов и перераспределения напряжений в сечениях усиленных образцов. Для этой цели использовались прогибомеры, индикаторы часового типа и тензодатчики сопротивления.

Конструкции серии Б предусматривают пять вариантов усиления, обязательным компонентом которых являлись поперечные хомуты разной ширины, вплоть до полного обертывания и шаг хомутов. Отдельные стойки имели и продольное усиление.

Все хомуты были выполнены из трех слоев углеткани холодного отверждения в виде непрерывной ленты со стыком в нахлестку на одном из улов. Продольное усиление представляли полосы на основе углеродных волокон горячего отверждения. Физико-механические свойства стальной и композитной арматуры определялись согласно [7,8] и подробно изложены в работах [9,10].

Оценка влияния каждого из вариантов усиления осуществлялась методом прямого сопоставления результатов испытания эталонных и усиленных образцов.

Характеристика всех опытных образцов, которые соответствуют требованиям [6], и результаты их испытания по прочности приведены в табл.1.

Поведение всех опытных образцов под нагрузкой было следующим.

Эталонная стойка БГ – несмотря на наличие эксцентриситета, стойка равномерно деформировалась по всему сечению до нагрузки в 550кН. Вместе с тем, разделение на сжатую и растянутую зоны произошло уже при нагрузке N=50кН. Однако средние деформации сжатия на этапе предшествующем разрушению, по сравнению с деформациями растяжения были почти в три раза выше. Разрушение стойки было плавным с большей площадью дробления бетона сжатой зоны, шириной 20см, начиная от середины высоты стойки. Видимая высота дробления бетона с оголением арматуры составила около 5см. Одновременно со стороны растянутого бетона появилась критическая трещина с раскрытием до 1мм.

Таблица 1

Результаты испытания коротких стоек, усиленных углепластиком при осевом эксцентриситете e0=2,0см.

| Характеристики опытных образцов | Шифр стоек | Прочность бетона R,МПа | Характер усиления углепластиком | Предельные деформации |  | Опытные значения |  | Коэффициент усиления Ny/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сжатиеεв⋅10−3 | Растяжение εвt⋅10−3 | Прочность Ny,кН | Прогибы fммexp |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сечения – 250x125 (h) мм l0=1200мм, λh=10; е0=2. Продольное армирование 4Ø12А500 (µs=1.45) хомуты – Ø6В500, s=180 | БК | 38,9 | Эталон | 4,72 | 1,64 | 592,5 | 12,94 | - |
|  | БКУ-Х1 | 38,6 | Хомут шириной 50мм, шаг 190мм. | 5,88 | 2,24 | 778,9 | 15,73 | 1,315 |
|  |  |  |  |  |  | 784,9 |  | 1,325 |
|  | БКУ- Х2 | 38,9 | Хомут шириной 50мм, шаг 140мм | 4,73 | 1,61 | 794,7 | 7,26 | 1,34 |
|  |  |  |  |  |  | 794,7 |  |  |
|  | БКУ- Х2Lс | 41,6 | Хомут шириной 50мм, шаг 140мм +2 полосы в сжатой зоне | 3,94 | 1,42 | 800 | 4,71 | 1,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
|  |  |  |  |  |  | 748,1 |  |  |
|  | БКУ- Х1Lp | 40,8 | Хомут шириной 50мм, шаг 190мм +2 полосы в растянутой зоне. | 4,49 | 2,15 | 700 | 6,51 | 1,18 |
|  |  |  |  |  |  | 667,4 |  | 1,13 |
|  | БКУ- Х5 | 41,6 | Обойма на всю длину колонны. b=700мм | 6,81 | 2,63 | 844,0 | 7,96 | 1,42 |
|  |  |  |  |  |  | 789,2 |  | 1,33 |

Примечания: 1) Деформации бетона на сжатие и растяжение, а также прогибы стоек указаны на этапе предшествующем разрушению. 2) Прочность бетона и арматуры определялась по результатам испытания образцов.3) В знаменателе столбиков 7 и 9 табл. 1 показаны значения с учетом коэффициента перехода к прочности бетона эталонных образцов.

Физико-механические характеристики композитных материалов и методика усиления конструкций приведена в работах [9,10]

Усиленные стойки – БКУ-Х1 – усиление хомутами шириной 50мм с шагом 190мм. Поперечные трещины в растянутой зоне до нагрузки N=700кН - не образовывались. Однако появилась трещина вдоль арматуры в сжатой зоне в верхней трети высоты стойки. Разрушение образца произошло от дробления бетона между хомутами в середине высоты стойки и было более плавным по сравнению с эталонном. Высота дробления бетона составила более 5см. Одновременно в растянутой зоне появилась критическая трещина с раскрытием до 3мм.

БКУ-Х2 – усиление отличается только шагом хомута, который равен 140мм. Характер поведения под нагрузкой был аналогичен предыдущей стойке при, практически, одинаковым коэффициенте усиления. Однако деформативность образца оказалась в 2 раза меньше. Заметно ниже были и средние деформации со стороны растянутой и сжатой зоны. Разрушение было еще более спокойным и произошло из-за дробления бетона между вторым и третьим хомутами ниже середины стойки. Высота дробления - более 6,5см. Трещины появились не только в зоне дробления бетона но и выше середины стойки. Их раскрытие было менее 1мм.

БКУ-Х2Lc – отличается наличием двух продольных полос усиления из углеламината, наклеенных на сжатую зону. При нагрузке N=500кН произошел резкий спад давления со своеобразном треском, причиной которого послужило хрупкое разрушение углеламинатов возле верхнего анкерующего хомута. Одновременно произошло выпучивание обеих полос в виде треугольника. При следующем этапе загружения верхние части полос наложились на нижние. Однако разрушение образца произошло при более высокой нагрузке. Коэффициент усиления был близок к двум первым усиленным стойкам. Фактически, с учетом коэффициента перехода прочности бетона к эталонному образцу, указанный коэффициент, заметно снизился.

БКУ-Х1Lр – к стандартному поперечному хомуту добавлено усиление двумя полосами со стороны растянутой зоны. В отличие от гибких стоек наличие растянутых полос в коротких стойках показало низкий коэффициент усиления. При этом, средняя деформация бетона обеих зон и прогибы стойки оказались больше, чем при наклеивании продольной арматуры на сжатую зону. Разрушение было плавным от дробления бетона между вторым и третьим хомутами вниз от середины. Видимая высота дробления бетона – 4см. Одновременно в центре стойки со стороны сжатого бетона откололись углы на участках между хомутами и образовались вертикальные трещины вдоль арматуры.

БКУ-Х5 – полная обойма из трех слоев углеткани. В условиях сложного напряженного состояния, стойка работала как изгибаемый элемент. На этапе, предшествующем разрушению, все показатели по деформациям бетона и стойки в целом, оказались самыми большими, а коэффициент усиления был сопоставим с вариантом усиления хомутами по типу Х2. Разрушение очень плавное, путем постепенного нарастания прогибов с идеальной линией изгиба. Уже в процессе разрушения в центре сжатой зоны в виде треугольника с катетом 7-10мм выпучились слои углеткани, без выпучивания крупного заполнителя.

Анализ результатов испытания стоек, загруженных с эксцентриситетом е0=2см, показал следующее:

- Наиболее эффективным вариантом усиления оказалось использование равномерно распределённых по длине стоек хомутов шириной 50мм и шагом 140мм.

- Сопоставимым по прочности, но не по расходу материалов, оказалось усиление полной обоймой. Вместе с тем, именно наличие обоймы, обеспечило наиболее плавное и постепенное разрушение стоек, заметное на глаз.

- Усиление коротких стоек с дополнительным использованием продольной углепластиковой арматуры, особенно в растянутой зоне, ослабляет влияние поперечных хомутов на увеличение несущей способности.

Литература

- Польской П.П., Маилян Д.Р.  Композитные материалы - как основа эффективности в строительстве и реконструкции зданий и сооружений // Инженерный вестник Дона, 2012, №4 (часть 2) URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1307

- Польской П.П., Маилян Д.Р. Влияние стального и композитного армирования на ширину раскрытия нормальных трещин // Инженерный вестник Дона, 2013, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2013/1675

- Польской П.П., Маилян Д.Р., Мерват Хишмах, Кургин К.В. О прочности балок из тяжелого бетона при использовании стальной, углепластиковой и комбинированной арматуры, расположенной в два ряда // Инженерный вестник Дона, 2013, №4 URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2096

- Польской П.П., Маилян Д.Р., Мерват Хишмах, Кургин К.В. О деформативности изгибаемых элементов из тяжелого бетона при двухрядном расположении углепластиковой и комбинированной арматуры // Инженерный вестник Дона, 2013, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2094

- Польской П.П., Георгиев С.В. Вопросы исследования сжатых железобетонных элементов, усиленных различными видами композитных материалов // Инженерный вестник Дона, 2013, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2134

- Руководство по усилению железобетонных конструкций композитными материалами. Под руководством д.т.н., проф. В.А. Клевцова. М.: НИИЖБ, 2006-48с.

- Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1 // General rules and rules for buildings, 2004.

- Guide for the design and construction of externally bonded FRP systems for strengthening concrete structures. // ACI 440.2R-08. American Concrete Institute, 2008.

- Маилян Д.Р., Польской П.П., Георгиев С.В. Методики усиления углепластиком и испытания коротких и гибких стоек // Научное обозрение, 2014, №10, ч.2. С.415-418

- Польской П.П., Георгиев С.В. Характеристики материалов, используемых при исследовании коротких и гибких стоек, усиленных углепластиком // Научное обозрение, 2014г, №10, ч.2. С.411-414.

References

- Pol'skoj P.P., Mailjan D.R. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №4/2 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1307

- Pol'skoj P.P., Mailjan D.R. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2013/1675

- Pol'skoj P.P., Mailjan D.R., Mervat Hishmah, Kurgin K.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №4 URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2096

- Pol'skoj P.P., Mailjan D.R., Mervat Hishmah, Kurgin K.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №4 URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2094

- Pol'skoj P.P., Georgiev S.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №4

- URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2134

- Rukovodstvo po usileniju zhelezobetonnyh konstrukcij kompozitnymi materialami [Guide to strengthening reinforced concrete structures by composite materials], pod rukovodstvom d.t.n., prof. V.A. Klevcova. M.: NIIZhB, 2006, p.48

- Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1 // General rules and rules for buildings, 2004.

- Guide for the design and construction of externally bonded FRP systems for strengthening concrete structures. // ACI 440.2R-08. American Concrete Institute, 2008.

- Mailjan D.R., Pol'skoj P.P., Georgiev S.V. Nauchnoe obozrenie, 2014, №10/2, рр.415-418

- Pol'skoj P.P., Georgiev S.V. Nauchnoe obozrenie, 2014, №10/2, pp.411-414.