ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ ПРИ ДОСЫПКЕ ГРУНТОВЫХ

ВОДОПОДПОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Васильева Е.В.

Согласно мирового регистра плотин, в мире построено более 100тыс. водоподпорных сооружений. Среди них более 80% составляют грунтовые плотины и дамбы, значительная часть которых относится к средне- и низконапорным [1-7].

По данным Росприроднадзора и Ростехнадзора продолжительность эксплуатации этих сооружений составляет 30-50 лет, средний процент износа более 50%, их аварийность превысила среднемировой показатель более чем в два раза, ежегодно на них происходит 50-60 аварий, ущерб от которых исчисляется миллиардами рублей [3,7].

К числу основных причин аварий и разрушений грунтовых водоподпорных сооружений следует отнести несвоевременное устранение дефектов (просадок гребня, размывов, обрушений и оползаний откосов, трещин, фильтрационных ходов и др.) и некачественное выполнение ремонтно- восстановительных работ, из-за использования низкоэффективных технологий. Ведь применяемые в настоящее время технологии ремонтно- восстановительных работ предусматривают досыпку тела плотин и восстановление обрушенных откосов производить грунтом того же состава что и тело сооружения, а заделку трещин, фильтрационных ходов, нор и других подобных дефектов осуществлять им же или суглинком, глиной, смесью суглинка (глины) с навозом, мешками с грунтом и т.п. Но со временем, из-за низкой прочности, водо- и морозостойкости досыпанных и восстановленных элементов плотин (дамб), их защитные свойства (прочностные, противофильтрационные, теплоизоляционные и др.) будут утрачены и дефекты появятся вновь.

Ниже предложены технологии ремонтно-строительных работ по восстановлению грунтовых плотин и дамб путём их досыпки до требуемых отметок грунтосмесями, улучшенных высевкой и золой, способствующих образованию высокопрочной и водостойкой камневидной структуры в восстановленных элементах (откосах, гребне), обладающих повышенной сопротивляемостью к дефектообразованию [8].

Необходимость досыпки (наращивания) гребня и  откосов плотины возникает в случае потребности в увеличении высоты плотины или при просадке её тела ниже проектных отметок (рисунок 1) .

а)

б)

а, б – для случаев, соответственно, подъёма высоты гребня плотины и

ликвидации просадки гребня и откосов

1-плотина; 2,3 –поперечное сечение плотины, соответственно, до и

после проведения ремонтных работ

Рисунок 1 - Схема поперечного сечения плотины

Для приготовления грунтосмеси рекомендуется использовать грунтосмесительную установку типа, например, ДС-50 с дополнительным бункером для золы  (рисунок 1).  Перечень ремонтно-строительных операций по досыпке гребня и откосов плотины до требуемых (увеличенных, проектных) отметок приведён в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень ремонтно-восстановительных операций по

досыпке гребня и откосов плотины до проектных отметок

| № № операции | Ремонтно-строительные операции | Средства механизации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рыхление проезжего участка гребня в виде покрытия из гравийно-песчаной смеси | Навесной или прицепной рыхлитель на базе гусеничного трактора |
| 2. | Разработка на гребне и перемещение гравийно-песчаной смеси во временные отвалы | Бульдозер или грейдер |
| 3. | Планировка верха (гребня, части откосов) плотины, боронование | Грейдер, бульдозер + бороны |
| 4. | Доувлажнение грунта верхней части плотины до оптимальной влажности | Автоцистерна или поливочная машина |
| 5. | Вскрыша карьера | Бульдозер или скрепер |
| 6. | Доувлажнение грунта в карьере до оптимальной влажности | Поливочная машина, автоцистерна |
| 7. | Разработка грунта в карьере и транспортирование его к грунтосмесительной установке | Скрепер, экскаватор и автосамосвалы, тракторные тележки |
| 8. | Доставка цемента, золы и высевки к месту приготовления грунтосмеси ( к установке) | Автоцементовоз, автосамосвалы, тракторные тележки |
| 9. | Приготовление в грунтосмесительной установке грунтосмеси из грунтоцемента с добавлением золы и высевки | Грунтосмесительная установка |
| 10. | Доставка приготовленной грунтосмеси и укладка её слоями на гребень и частично откосы | Автосамосвалы, бульдозер или грейдер |
| 11. | Послойное разравнивание и уплотнение грунтосмеси оптимальной влажности до проектной плотности | Бульдозер, грейдер, каток или вальцовая трамбовка |
| 12. | Устройство «корыта» под покрытие | Грейдер(прицепной или автогрейдер) |
| 13. | Отсыпка в «корыто» гравийно-песчаной смеси (или устройство покрытия из другого материала) | Автосамосвал, бульдозер |
| 14. | Разравнивание и уплотнение гравийно-песчаной смеси с приданием проезжей части плотины выпуклой двухскатной формы | Грейдер, каток |
| 15. | Рекультивация карьера | Бульдозер или скрепер |

1-бункер цемента; 2- бункер золы; 3- цистерна с насосными установками;

4- бункера грунта и заполнителей; 5- транспортёр; 6 –смесительный агрегат

Рисунок 2- Технологическая схема модернизированной

грунтосмесительной установки ДС-50

При пологих откосах  плотин (m =4÷6 ) смешивание высевки с грунтом (рисунок 3), а затем с цементом и золой (рисунок 4) может производиться и на месте проведения работ – откосе или гребне. Для этого грунт на откосе измельчают, подвозят и равномерно распределяют по нему высевку, перемешивают фрезой, по принятым дозировкам вносят цемент и золу, вновь перемешивают, увлажняют до оптимальной влажности и уплотняют.

1 - плотина;  2 - верховой откос;  3 - фреза; 4 -измельчённая и

перемешанная фрезой смесь высевки с грунтом; 5- высевка, 6- грунт

Рисунок 3- Схема перемешивания высевки с грунтом на откосе

специальной фрезой

1 - плотина;  2 - верховой откос;  3 - фреза; 4 –перемешанная

фрезой смесь высевки и грунта с цементом и золой; 5- цемент, зола,

6- смесь высевки с грунтом.

Рисунок 4 - Схема перемешивания цемента и золы с

высевкой и грунтом

Для определения прочностных свойств затвердевшей грунтосмеси были проведены экспериментальный исследования, позволяющие с помощью математических моделей, изменяя входные параметры, оценивать качество грунтосмеси.

В основу решения был положен двухфакторный [9] симплекс - суммируемый  план типа правильного шестиугольника. В качестве двух варьируемых факторов были выбраны: расход цемента – Ц, % от массы грунтосмеси; расход (количество) грунта – ГР, % от массы грунтосмеси.

Расход цемента и количество грунта в плане эксперимента варьировались, соответственно, от 3,0 % до 15% и от 40% до 85%, что соответствует результатам предварительных исследований и априорной информации о рациональном дозировании вышеуказанных компонентов грунтосмеси [10].

Для приготовления грунтовых смесей использовались материалы (компоненты) со следующими показателями: Новороссийский портландцемент марки 400; грунт – лёгкий слабоводопроницаемый суглинок; высевка – отход камнедробления известняка фракции 0-5мм с модулем крупности Мкр=2,98; зола- унос сухого отбора с электрофильтров Новочеркасской ГРЭС.

Условия кодирования и варьирования факторов представлены в таблице 2.

Таблица  2- Кодирование и варьирование факторов

| Факто- ры | Код Хi | Основной уро- вень, Х0, % | Интервал варь- ирования, ∆ Хi | Нижний уро- вень, «-» | Верхний уро- вень, «+» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цемент | Х1 | 9,0 | 6,0 | 3,0 | 15,0 |
| Грунт | Х2 | 62,5 | 22,5 | 40,0 | 85,0 |

Графический план эксперимента представлен на рисунке 5.

Из рисунка  видно, что точки принятого плана эксперимента имеют координаты вершин правильного шестиугольника, построенного в пределах варьирования факторов  ± 1в кодированной форме. План удобен тем, что переход от кодированных значений факторов к натуральным и наоборот можно осуществить графически по соответственным осям. По результатам семи опытов (шесть вершин и центр шестиугольника) вычислялись неизвестные коэффициенты уравнения регрессии второго порядка:

Рисунок 5 –План эксперимента на шестиугольнике

уR=b0+b1Х1+b2Х2+b11X12+b22X22+b12X1X2, где

b0=0у−(iiy);

bi=13(iy);

bij=43(ijy);

bii=23(iiy)+56(iiy)−(0y).                                                                                 (1.1)

Матрица и результаты эксперимента приведены в таблице 3.

Таблица 3– Реализация плана эксперимента

| Номер опыта | План |  | Х12 | Х22 | Х1 Х2 | Факторы |  | Прочность через 28 суток и полного водонасыщения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х1 | Х2 |  |  |  | Х1(Ц) | Х2(Гр) | R | ŷR |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 62,5 | 13,21 | 13,21 |
| 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 62,5 | 5,49 | 5,11 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15,0 | 62,5 | 14,53 | 14,91 |
| 4 | -0,5 | 0,87 | 0,25 | 0,75 | -0,43 | 6,0 | 85,0 | 6,25 | 6,62 |
| 5 | 0,5 | 0,87 | 0,25 | 0,75 | 0,43 | 12,0 | 85,0 | 12,62 | 12,23 |
| 6 | -0,5 | -0,87 | 0,25 | 0,75 | 0,43 | 6,0 | 40,0 | 10,58 | 10,96 |
| 7 | 0,5 | -0,87 | 0,25 | 0,75 | -0,43 | 12,0 | 40,0 | 15,51 | 15,15 |
|  | 14,69 | -6,28 | 31,26 | 33,72 | 0,62 |  |  | 78,19 |  |

По формулам (1.1) были подсчитаны коэффициенты уравнения регрессии второго порядка:

b0=78,19−(31,26+33,72)=13,21;

b1=14,693=4,90;

b2=−6,283=−2,09;

b12=43(0,62)=0,83;

b11=23(31,26)+56(31,26+33,72)−(78,19)=−3,20;

b22=23(33,72)+56(31,26+33,72)−(78,19)=−1,56;

Для прочности образцов через 28 суток твердения и полного водонасыщения получено регрессионное уравнение вида:

уR=13,21+4,90Х1−2,09Х2−3,2X12−1,56X22+0,83X1X2                                      (1.2)

Регрессионный анализ модели (1.2) произведём после определения ошибки эксперимента и расчёта ошибок коэффициентов уравнения. С учётом 3-ёх кратной повторности опытов дисперсия воспроизводимости и ошибка эксперимента по воспроизводимости составят:

Sэv2=0,15, Sэv=Sэv2=0,387.

Таблица 4 -Расчет ошибок коэффициентов

| вм | в0 | вi | вii | вij |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ti | 1,0 | 0,577 | 1,224 | 1,155 |
| Ti ·Sэv | 0,387 | 0,223 | 0,474 | 0,447 |
| t·Ti·Sэv | 0,682 | 0,393 | 0,835 | 0,787 |

где Ti – расчётные коэффициенты для оценки ошибок коэффициентов регрессии;

t – критерий Стьюдента, t =1,761 [2].

Таблица 5 -Регрессионный анализ модели

| вм | Начальная модель | вкр | Конечная модель | ij∙y | в ij (ij∙y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в0 | 13,21 | 0,682 | 13,21 | 78,19 | 1032,89 |
| в1 | 4,9 | 0,393 | 4,9 | 14,69 | 71,98 |
| в2 | -2,09 | 0,393 | -2,09 | -6,28 | 13,13 |
| в11 | -3,2 | 0,835 | -3,2 | 31,26 | -100,03 |
| в22 | -1,56 | 0,835 | -1,56 | 33,72 | -52,61 |
| в12 | 0,83 | 0,787 | 0,83 | 0,62 | 0,52 |

Сумма квадратов SS:

SS=SSмод+SSэv=966,18.

Средний результат каждого опыта возводим в квадрат и эти величины суммируем:

(уу)=174,50+30,14+211,12+39,06+159,26+111,94+240,56=966,59

Проводим проверку адекватности модели при риске α = 0,05, и числе степеней свободы fна =7-6=1 и fэ = N (n-1) =14. Сумма квадратов SSна:

SSна=(уу)−(SSмод+SSэv)=966,59−966,18=0,41,

дисперсия неадекватностиSна2:

Sна2=SSнаfна=0,417−6=0,41,

критерий Фишера:

Fа=Sна2Sэv2=0,410,15=2,73,

Fa=2,73

Таким образом, можно допустить, что модель (1.2) с риском α = 0,05 адекватно описывает результаты эксперимента.

Инварианты кривой второго порядка составят:

- сумма коэффициентов при квадратичных членах:

S=b11+b22=−3,20−1,56=−4,76;                                                                          (1.3)

- определитель, составленный из коэффициентов при старших членах:

δ=b110,5b120,5b12b22=−3,20,4150,415−1,56=4,82;                                                             (1.4)

- определитель третьего порядка, составленный их всех коэффициентов:

Δ=b110,5b120,5b10,5b12b220,5b20,5b10,5b2b0=−3,20,4152,450,415−1,56−1,052,45−1,0513,21=74,42.                                   (1.5)

Коэффициенты канонической формы вычисляем через инварианты:

λ1,2=S2±S24−δ=−2,38±0,92;

λ1=−1,46;

λ2=−3,30;

С=Δδ=74,424,82=15,44.                                                                                             1.6)

С учётом вычисленных коэффициентов каноническая форма уравнения (1.2) примет вид:

−1,46 {Х12−3,30 {Х22+15,44=R28,                                                                       (1.7)

а полуоси эллипсов определятся следующим образом:

a=15,44−R281,46;b=15,44−R283,3.                                                                        (1.8)

Геометрический образ модели ŷR (R28)  изображен на рисунке 6.

Рисунок 6 – Геометрический образ модели ŷR прочности грунтобетона

через 28 суток твердения и полного водонасыщения

Анализ математической модели и её графического представления (рис.5) позволяет сделать следующие выводы:

- Прочность затвердевшей через 28 суток грунтосмеси (грунтобетона) повышается при уменьшении количества грунта в составе грунтосмеси и увеличении расхода цемента и высевки.

- Дозировка цемента и высевки в высокопрочных (13-15 МПа) грунтобетонах должна быть, соответственно, не менее 8,0-10,0%  и не менее 25-30%  от массы грунтосмеси.

- Уменьшение дозировки цемента в равнопрочных грунтобетонах следует компенсировать увеличением расхода высевки в составе грунтосмеси. Одинаковыми прочностными свойствами обладают затвердевшие грунтосмеси с нижеприведёнными расходами компонентов (цемента, грунта, высевки, золы):

Ц=9,0% , ГР=46-48%, Выс=37-39%, З=6,0%;

Ц=10,5% , ГР=63-65%, Выс=20-22%, З=4,5%;

Ц=12,0% , ГР=69-71%, Выс=14-16%, З=3,0% и т.д.

- Использование высевки и золы-унос для экономного расхода цемента в равнопрочных грунтобетонах в количестве, соответственно, 20-40% и 4-6% от массы грунтосмеси, следует считать оптимальным.

- Уменьшение количества высевки ниже 20% и увеличение дозировки золы cвыше 6%, не обеспечивают затвердевшей грунтосмеси высокой прочности без увеличения расхода цемента.

Ниже, в таблице 6 представлены результаты сравнительных испытаний образцов цилиндров после 28 суток твердения и 50 циклов замораживания - оттаивания. Определены пределы прочности образцов при сжатии Rмор и коэффициенты морозостойкости, подтвердившие соответствие грунтосмесей с высевкой критериям морозостойкости (Rмор/R28> 0,95) [3].

Таблица 6 – Результаты испытаний стандартных образцов

| Дозировка компонентов, % от массы грунтосмеси |  |  |  | Прочность, МПа |  | Коэффициент морозостойкости, Rмор/R28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цемент | Грунт | Высевка | Зола | Через 28 суток и полного водонасыщения, R28 | После 50 циклов замораж.-оттаив., Rмор |  |
| 12 12 | 55 85 | 30 0 | 3 3 | 15,31 11,70 | 14,85 9,24 | 0,97 0,79 |
| 10 10 | 55 85 | 30 0 | 5 5 | 14,30 10,57 | 13,73 8,14 | 0,96 0,77 |
| 8 8 | 55 85 | 30 0 | 7 7 | 12,72 8,85 | 12,21 6,55 | 0,96 0,74 |

Как следует из приведённых в таблице данных наличие в составе грунтосмеси высевки не только обеспечивает повышение прочности на 30-40%, но и даёт существенный прирост водо- и морозостойкости (на 20-30%), что предотвратит или существенно снизит фильтрационные просачивания воды через тело водоподпорных сооружений, так как высокопрочный и морозостойкий грунтобетон, будучи уложенным на откос (при восстановлении обрушенных откосов) и гребень (при досыпке и наращивании до или сверх проектных отметок), надёжно защитит тело плотин (дамб) от просадки, размыва, выпучивания, суффозии и других деформаций.

Литература

- Бандурин М.А. Проблемы оценки остаточного ресурса длительно эксплуатируемых водопроводящих сооружений [Текст] // Инженерный вестник Дона 2012 № 3. – Режим доступа:  http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n3y2012/891 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Бандурин М.А. Особенности технической диагностики длительно эксплуатируемых водопроводящих сооружений [Текст] // Инженерный вестник Дона 2012 №2. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n2y2012/861 (доступ свободный) - Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Шкура В.Н., Мордвинцев М.М. Мелиорация вод и водных объектов. Терминология и классификация. Новочеркасск: изд. НГМА, 1999. - 34с.

- Bruun P. Breakwaters ror Coastal Protection, Hydraulic Principkes in Design. Sec. 2, Question 1, XVIII International Congress, Rome, 1953. - SII - Q1

- Leila Sharifi, Mohamad Karami.Assessment of suitable Location for Con struction of groundwater dams. Life Science Journal 2012;9(4). - p.p. 1233 - 1236

- Ачкасов Г.П., Иванов Е.С. Технология и организация ремонта мелиоративных гидротехнических сооружений.  -  М.: Колос, 1984.  - 174с.

- Щедрин В.Н., Косиченко Ю.М. О проблемах безопасности гидротехнических сооружений мелиоративного назначения.// Гидротехническое строительство,  2011,  №5.  – С. 33 - 38.

- Патент 2419705,  РФ. Способ устранения дефектов в дамбах из однородного грунта / Е.В. Васильева, В.М.Федоров. Опубл.27.05.2011. -  Бюл. № 15.

- Вознесенский В.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях.  – М.: Финансы и статистика,  1981. -  262с.

- Горелышев Н.В., Гурячкова И.Л., Пинус Э.Р.  Материалы и изделия для строительства дорог. - М.: Транспорт, 1986. - 287с.