Трещиностойкость железобетонных элементов со сквозными отверстиями при кручении  и при  кручении с изгибом

С.Х. Байрамуков,  C.С. Дюрменова

Железобетон, как наиболее экономичный материал для строительных конструкций в обозримом будущем будет основным в практике строительства. Как известно стоимость железобетона определяется стоимостью входящих в его состав материалов, экономия которых является важнейшим источником снижения материалоемкости и стоимости конструкций [1].

На практике одним из путей экономии материалов является разработка и совершенствование методов расчета  [3,4,5], отвечающих наилучшим образом действительной работе конструкции. Отсутствие подобных методов при составлении нормативных документов приводит к принятию расчетных положений, заведомо предполагающих необоснованный запас прочности .

Способность железобетонных конструкций выполнять требуемые функции в течение длительного времени при эксплуатации в разных условиях определяет сочетание свойств арматуры и бетона [7].

Основным способом оценки состояния материала являются различные разрушающие методы – многочисленные испытания на растяжение, сжатие, изгиб и т.д. [2]. Разнообразие случаев разрушения и параметров, от которых зависят эти случаи, при их исследовании предполагает необходимость привлечения  как можно большого экспериментально-теоретического материала [9,10] .

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что она посвящена совершенствованию методики расчета прочности железобетонных стержней сквозного сечения, подверженных кручению и изгибу с  кручением.

При исследовании трещиностойкости железобетонных элементов в основу была положена методика, разработанная Касаевым Д. Х. [6]. По этой методике теоретическое значение момента образования трещин опытной балки сплошного сечения определяется по формуле

, 		     	(1)

- упругопластический момент сопротивления образца сплошного сечения; b и h – ширина и высота поперечного сечения балки соответственно.

Как будет вести себя балка со сквозным отверстием под действием крутящего момента неизвестно. Поэтому были осуществлены расчеты по трем вариантам:

первый вариант – расчет как сплошной балки по формуле (1);

второй вариант – расчет отдельно для каждой ветви балки с последующим удвоением результата, т. е. по формуле

, 		     	(2)

где  момент сопротивления сечения ветви балки равен ;

b и d – высота и ширина сечения ветви соответственно;

третий вариант – расчет по формуле (1) за вычетом размеров отверстия, т. е. по формуле

, 		     	(3)

где ; ;  ; ; ;  ; d – высота сечения ветви; b - ширина сечения балки.

За основу принимается тот вариант расчета, в котором получена наилучшая сходимость результатов опыта и расчета.

Сопоставление результатов расчета по вариантам 1, 2 и 3 с опытными значениями приведено в табл. 1.

Таблица №1

Результаты сопоставления теоретических и опытных моментов

образования трещин балок серии I при кручении

| № п/п | Шифр балки | b, см | h, см | d, см | Rbt, МПа | Wт.pl, см 3 | , кНсм | , кНсм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | БТ | 15,0 | 22,0 | 11,1 | 1,825 | 2993 | 545 | 537 | 0,99 |
| 2. | БТ 30-0 | 14,8 | 22,0 | 11,1 | 1,942 | 2953 | 573 | 549 | 0,96 |
| 3. | БТ 60-0 | 15,0 | 21,8 | 11,0 | 1,726 | 2939 | 505 | 420 | 0,83 |
| 4. | БТ 90-0 | 15,1 | 21,9 | 11,0 | 1,706 | 2986 | 507 | 418 | 0,82 |
| 5. | БТ 30-5 | 14,9 | 27,0 | 11,1 | 1,942 | 4478 | 891 | 565 | 0,63 |
| 6. | БТ 60-5 | 14,9 | 26,9 | 11,0 | 1,726 | 4445 | 786 | 557 | 0,71 |
| 7. | БТ 90-5 | 15,0 | 26,9 | 11,0 | 1,706 | 4475 | 781 | 544 | 0,70 |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | БТ 30-0 | 14,8 | 22,0 | 11,1 | 1,942 | 1002 | 384 | 549 | 1,43 |
| 9. | БТ 60-0 | 15,0 | 21,8 | 11,0 | 1,726 | 1020 | 348 | 420 | 1,21 |
| 10. | БТ 90-0 | 15,1 | 21,9 | 11,0 | 1,706 | 1034 | 349 | 418 | 1,20 |
| 11. | БТ 30-5 | 14,9 | 27,0 | 11,1 | 1,942 | 1016 | 390 | 565 | 1,45 |
| 12. | БТ 60-5 | 14,9 | 26,9 | 11,0 | 1,726 | 1007 | 344 | 557 | 1,62 |
| 13. | БТ 90-5 | 15,0 | 26,9 | 11,0 | 1,706 | 1020 | 344 | 544 | 1,58 |
| Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | БТ 30-0 | 14,8 | - | 11,1 | 1,942 | 2188 | 425 | 549 | 1,29 |
| 15. | БТ 60-0 | 15,0 | - | 11,0 | 1,726 | 2248 | 387 | 420 | 1,09 |
| 16. | БТ 90-0 | 15,1 | - | 11,0 | 1,706 | 2262 | 385 | 418 | 1,09 |
| 17. | БТ 30-5 | 14,9 | - | 11,1 | 1,942 | 2195 | 426 | 565 | 1,33 |
| 18. | БТ 60-5 | 14,9 | - | 11,0 | 1,726 | 2241 | 386 | 557 | 1,44 |
| 19. | БТ 90-5 | 15,0 | - | 11,0 | 1,706 | 2255 | 384 | 544 | 1,42 |

Анализ результатов сравнения (табл. 1) показывает, что средние значения отношения опытных и теоретических моментов образования трещин опытных образцов серии I составляют для:

 варианта 1 - 0,775 при максимальных и минимальных значениях 0,96 и 0,63 соответственно.

 варианта 2  - 1,415 при максимальных и минимальных значениях 1,62 и 1,2 соответственно;

 варианта 3 - 1,28 при максимальных и минимальных значениях 1,44 и 1,09 соответственно;

Проведенный анализ показал, что наилучшая сходимость результатов расчета с опытными данными наблюдается в третьем варианте. За основу принимаем 3-й вариант расчета элементов со сквозными отверстиями по трещиностойкости при кручении.

При исследовании сквозных балок на действие изгиба с кручением в основу была положена методика, разработанная в исследовании [6].

Предложенный в работе [6] расчетный аппарат по трещинообразованию железобетона был разработан на основе метода графиков взаимодействия.

В результате проведенных исследований для элементов прямоугольного сечения была определена предельная область по образованию трещин при совместном действии изгиба и кручения. Графически эта предельная область представлена на рис. 1.

Эта область описывается следующими выражениями:

1) при   < 0,65 и MтcrcMcrc < 2/3, 	;			      	(4)

2) при 0,65    0,95, 			   	(5)

3) при   > 0,95 и Tмcrc Tcrc < 23,  	,			 (6)

где  - соотношение между действующими моментами и моментами инерции сечения относительно главных осей.

Рис. 1. График взаимодействия изгибающих и крутящих моментов при трещинообразовании

С целью определения взаимного влияния кручения и изгиба на процесс трещинообразования нами исследование проводилось в следующем порядке:

- по формуле (3) для всех образцов были определены теоретические значения моментов образования трещин Тсrс;

- по формулам (126-139) СНиП [8] аналогичные расчеты были осуществлены в предположении действия только изгибающего момента Мсrс;

- были вычислены отношения опытных и теоретических моментов трещинообразования рассмотренных образцов.

Результаты проведенных расчетов приведены в табл. 2. Как видно из этой таблицы при интенсивном кручении с изгибом, как и ожидалось, изгиб не оказывает влияние и трещиностойкость и может определяться из расчета только на кручение, то есть по формуле (4).

Таблица № 2

Сравнение опытных и теоретических моментов трещинообразования

| № п/п | Шифр балок | b, см | d, см | Rbt, МПа | Wpl, см3 | , кНсм | , кНсм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | БТМ 30-0-05 | 10,9 | 14,9 | 1,772 | 582 | 5,59 | 103 | 0,054 | 1,10 |
| 2. | БТМ 60-0-05 | 10,9 | 15,1 | 1,961 | 579 | 11,18 | 114 | 0,098 | 1,35 |
| 3. | БТМ 90-0-05 | 11,0 | 15,0 | 1,953 | 590 | 12,11 | 115 | 0,105 | 1,11 |
| 4. | БТМ 30-5-05 | 11,2 | 15,0 | 1,772 | 622 | 6,18 | 110 | 0,056 | 1,15 |
| 5. | БТМ 60-5-05 | 11,1 | 14,8 | 1,961 | 598 | 10,90 | 117 | 0,093 | 1,31 |
| 6. | БТМ 90-5-05 | 11,1 | 14,9 | 1,953 | 601 | 12,42 | 117 | 0,106 | 1,12 |
| 7. | БТМ 30-0-02 | 10,9 | 15,1 | 1,588 | 2321 | 369 | 97 | 0,26 | 1,31 |
| 8. | БТМ 60-0-02 | 11,0 | 14,9 | 1,873 | 2195 | 411 | 87 | 0,21 | 1,15 |
| 9. | БТМ 30-5-02 | 10,9 | 15,0 | 1,588 | 2293 | 364 | 91 | 0,25 | 1,36 |
| 10. | БТМ 60-5-02 | 11,0 | 14,9 | 1,873 | 2188 | 410 | 93 | 0,23 | 1,23 |
| 11. | БТМ 90-5-02 | 11,0 | 15,0 | 1,825 | 2231 | 407 | 90 | 0,22 | 1,21 |

Проведенными исследованиями установлено, что:

- Момент образования трещин при кручении балок со сквозными отверстиями опережал в среднем 8…10 % момент образования трещин балки-эталона сплошного сечения.

- Плотность образования трещин в балках со сквозными отверстиями при изгибе с кручением существенно выше, чем при кручении.

- Длина отверстия практически не оказывает заметного влияния на трещиностойкость элементов со сквозными отверстиями.

- Предложенная формула (3) с достаточной для практических расчетов точностью позволяет оценить трещиностойкость железобетонных элементов со сквозными отверстиями при кручении.

- Оценку трещиностойсти железобетонных элементов со сквозными отверстиями при интенсивном кручении с изгибом можно произвести формулой (4), которая ранее была получена для элементов прямоугольного сечения.

Литература:

1. Байрамуков  С.Х., Касаев  Д.Х. Оценка прочности железобетонных элементов, подвергнутых нескольким силовым факторам при статическом и динамическом воздействии [Текст]: Монография /  С.Х.  Байрамуков, Д.Х.   Касаев.  - Черкесск  ГОУ  ВПО КЧГТА, 2010 - 214 с.

2.Бескопыльный А.Н., Веремеенко А.А.  Методика экспериментального исследования предварительных напряжений в образце при вдавливании индентора [Электронный ресурс]  // «Инженерный вестник Дона», 2012.- №4. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1367 (доступ свободный) - Загл. с экрана. – Яз.рус.

3.Касаев Д.Х. Прочность элементов прямоугольного сечения при кручении [Текст] //Журнал// Бетон и железобетон. -1987. - №12 – С.23.

4.Касаев Д.Х. Прочность элементов таврового сечения при кручении [Текст]  // Совершенствование методов расчета железобетона. Ростов-на-Дону: РИСИ, 1988. –С.116-120.

5.Касаев Д.Х., Дудов М.Б., Дюрменова С. С. Прочность железобетонных балок с круглыми отверстиями при кручении [Текст] //Сборник материалов III международной научно-практической конференции «Проблемы строительства, инженерного обеспечения и экологии городов». – Пенза, 2001. – С. 9-11.

6.Касаев Д.Х. Прочность элементов железобетонных конструкций при кручении и изгибе с кручением [Текст]: Монография / Д.Х. Касаев.  -  Ростов н/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 2001.-176с.

7.Косенко Е.Е., Косенко В.В., Черпаков А.В.  К вопросу о влиянии геометрических размеров на прочностные характеристики арматурных сталей  [Электронный ресурc] // «Инженерный вестник Дона», 2012.- №4. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4y2010/318 (доступ свободный) - Загл. с экрана. – Яз.рус.

8.СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования. - М.: Стройиздат. 1989. - 79 с.

9.Mansur  M. A., Paramasivam  P. Reinforced Concrete Beams with small Opening in Bending and Torsion //ACI Journal. 1984. - N. 81. - PP. 180-185.

10.Wafa F., Hasnat Abul, Akhtaruzzaman Ali A. Prestressed Concrete Beams with Opening under and Bending //Journal of Structural Engineering – ASCE. 1989. - N. 11. Vol. 115. PP. 2727-2739.