Проблемы межчастичного сращивания и пути их решения при формировании структуры порошковой стали 110Г13П.

Литвинова Т.А.1, Пирожков Р.В.2,  Цвелик Е.А.2

1Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

2Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Волгодонский инженерно-технический институт-филиал

Аннотация: Представлены этапы получения образцов высокоаустенитной порошковой стали 110Г13П метод динамического горячего прессования. Рассмотрены процессы формирования структуры и свойств стеклосодержащей порошковой стали 110Г13П. Определено существенное положительное влияние на формирование структуры порошковой стали 110Г13П с применением стеклянной компоненты.

Ключевые слова: высокоаустенитная порошковая сталь, метод динамического горячего прессования, спекание, механическое активирование шихты, оксидные пленки.

- Одной из проблем получения структуры и свойств горячедеформированных порошковых материалов заключается в том, что исходные компоненты порошковой шихты в большой степени подвержены поверхностному окислению частиц порошка. Данное явление проявляется при хранении исходных компонентов, при их смешивании в исходную шихту, в процессе получения изделия [1-4]. Идеальное решение – исключение контакта с воздухом – не всегда возможно и экономически обосновано. Один из путей решения данной проблемы – введение в исходную шихту компонентов, которые бы существенно уменьшали процент окисления поверхности частиц уже на стадии подготовки исходной шихты, не оказывая, при этом, значимого влияния на требуемые триботехнические свойства изделия.

- Большой интерес представляет получение методами порошковой металлургии изделий из так называемой стали Гатфильда. Химический состав данной стали представлен в таблице 1. Для нее характерно высокое сопротивление износу (истиранию) при больших давлениях, а так же высокая пластичность. Относится к аустенитным сталям, и очень плохо обрабатывается резанием. Последнее обстоятельство и делает интересным получение готовых изделий из нее методами порошковой металлургии, которые позволяют получать изделия, практически не требующие последующей механической обработки.

- Таблица 1 – Химический состав стали 110Г13П – стали Гатфильда (ГОСТ  977 - 88)

| - C | - Mn | - Si | - Cr | - Ni | - Cu | - S | - P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - не более |  |  |  |  |
| - 0,9-1,4 | - 11,5-15,0 | - 0,8-1,00 | - 1,00 | - 1,00 | - 0,30 | - 0,050 | - 0,12 |

- При получении образцов высокоаустенитной порошковой стали 110Г13П использовался метод динамического горячего прессования, который включает в себя следующие этапы получения заготовки:

- 1. Смешивание исходных компонентов в необходимой пропорции (табл. 2).

- 2. Механическое активирование шихты  (шаровая планетарная мельница САНД-1 при частоте вращения чаш 290 мин-1).

- 3. Холодное прессование исходной шихты до пористости заготовки 15-20%.

- 4. Спекание холоднопрессованного брикета в защитной среде диссоциированного аммиака (75 % по объему водорода и 25% по объему азота) при температуре 1200°С в течении 2 часов.

- 5. Динамическое горячее уплотнение заготовки на копре с массой молота 50 кг после предварительного нагрева до 900°С до плотности компактного материала.

- Таблица 2 – Состав исходной шихты стали 110Г13П [5]

| - Шихта | - Содержание компонентов, % мас. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ПЖВ 2.200.28 | - Ферромарганец | - Графит | - Стекло |
| - 110Г13+стекло | - 81,65 | - 16,5 | - 1,1 | - 0,75 |

- Исследование процессов, влияющих на сращивание, проводилось на всех стадиях формирования горячепресованных заготовок.

- Стадия механического активирования.

- ля осуществления процесса химического взаимодействия между отдельными компонентами шихты необходимо обеспечить ювенильный контакт частиц порошка. Данному взаимодействию мешают оксидные пленки, образующиеся на поверхности частиц порошка в результате их взаимодействия с воздухом.

- При проведении механического активирования (механического перемешивания частиц с использованием размольных тел) происходит локальное повышение температуры в зонах контакта частиц шихты и размольных тел, причем температура повышается до 700-900˚С, при этом вязкость стекла уменьшается [6]. Аморфное стекло, размягченное в зоне контакта, взаимодействуя с частицами металла, частично затекает в поры, микротрещины и неровности на их поверхности. Между стеклом и металлической частицей возникает слабое взаимодействие, обусловленное силами Ван-дер-Ваальса [7]. Металлическая частица покрывается оболочкой из стекла, создающая вокруг него сферическую оболочку.

- На рисунке 1 представлена частица шихты после активирования в планетарной мельнице, полученными во вторичных электронах  и в рентгеновском излучении SiKα поверхности частиц, стеклосодержащей шихты стали 110Г13П после механического активирования в течение 1 часа. Видно, что в результате протекания описанных процессов происходит «плакирование» поверхности частиц стеклом, что, как минимум, препятствует их дальнейшему окислению при взаимодействии с воздухом.

- а)  						        	         б)

- Рисунок 1 –  Снимки частиц шихты после активирования в планетарной                       мельнице: а – во вторичных электронах, б – в рентгеновском излучении SiKα, ×500.

- Результаты, полученные при исследовании распределения элементов в растровом микроскопе-анализаторе поверхности частиц, показали, что химический состав стеклянной пленки, образовавшейся на поверхности частиц, включает в себя, кроме оксидов кремния, оксиды железа и кремния, которые в химическом составе стекла изначально не присутствовали. Можно сделать вывод, что стеклянная компонента уже на стадии механического активирования шихты не только покрывает поверхность частиц, но и растворяет в себе оксидные пленки на поверхности металлических частиц порошка железа и ферромарганца, которые образовались при неизбежном контакте порошков с воздухом.

- Стадия холодного прессования шихты.

- Какого-то заметного влияния на микроструктуру и процессы сращивания частиц на стадии холодного прессования выявлено не было.

- Стадия спекания холоднопресованного брикета.

- Процессы, протекающие при спекании холоднопрессованных заготовок, оказывают самое существенное влияние на химическое взаимодействие частиц порошка. Спекание пористых заготовок осуществляли в камерной электропечи с силитовыми нагревателями в контейнере из жаропрочной стали в защитной атмосфере диссоциированного аммиака. Температура в печи составляла 1200˚С и поддерживалась автоматически с помощью программного обеспечения печи с точностью ±10˚С. Время спекания составляло 2 часа [8].

- Анализируя полученные результаты исследования микроструктуры полученных образцов после спекания (рис. 2), можно сделать следующие выводы о влиянии стеклянной компоненты на процессы сращивания частиц, протекающих на стадии спекания. При повышенных температурах стекло собирается с поверхности частиц в поры, тем самым обеспечивая ювенильный контакт частиц порошка поверхностями, освобожденными от оксидных пленок. Диффузия протекает более полно и быстрее. Результаты, полученные с помощью микроскопа-анализатора о химическом составе неметаллических включений, показывает, что это не стекло в чистом виде, а вещество, по составу близкое к файялиту, который образуется по типу реакций

- Me'mOn + Ne''pOq = Me'm • Ne''pOn+q

- где  Me'mOn – оксид металла; Ne''pOq – оксид неметалла.

- а)                                           б)

- Рисунок 2 –  Микроструктура стеклосодержащих образцов стали 110Г13П после спекания: а – оптический микроскоп, б – растровом электронном микроскопе-анализаторе.

- Для определения количества стекла, необходимого для покрытия всех частиц оболочкой из стекла, был произведен расчет толщины пленки, которая образуется на частицах при добавлении стекла в количестве 0,75% мас. Такое количество стекла было принято как оптимальное, исходя из компромисса по износостойкости и прочностным свойствам [9]. Для этого за средний диаметр частиц шихты Dср было принято значение 73 мкм.

- Расчет проводился для определения стекла, необходимого на плакирование металлических частиц в образце размерами 10 × 10 × 55мм, массой 41,8 г.

- В результате произведенных расчетов были получены следующие результаты:

- Площадь поверхности стеклянной пленки в образце массой 41,8 г при толщине Hmin, принятой равной 0,1 мкм, составляет Sпов.ст. = 1,45 ×       106 мм2;

- Площадь всей поверхности частиц металлической шихты, исходя из того, что Dср = 0,073 мм составила Sпов.час. = 1,94 × 107 мм2.

- Площадь частиц металлической шихты больше чем в 13 раз превышает площадь поверхности стеклянной пленки толщиной 0,1 мкм, следовательно, контакт между частицами происходит по схемам металл – металл и металл – стекло – металл.

- Стадия динамического горячего прессования.

- На данном (заключительном) этапе формирования структуры и свойств стали происходит уплотнение образцов практически до плотности компактного материала [10]. На процессы сращивания какого-либо существенного влияния выявлено не было.

- Основные выводы

- 1. Процессы по формированию структуры и свойств стеклосодержащей порошковой стали 110Г13П начинают протекать уже на стадии механического активирования шихты, происходит растворение оксидных пленок в неметаллической компоненте шихты – стекле.

- 2. Процессы межчастичного сращивания составляющих шихты наиболее активно протекают на стадии спекания образцов, на данном этапе происходит диффузионное взаимодействие исходных компонентов, происходит расплавление стеклянной компоненты и перетекание ее в поры материала, тем самым, достигается ювенильный контакт частиц порошка между собой, что существенно активизирует процессы диффундирования.

- 3. Применение стеклянной компоненты оказывает существенное положительное влияние на формирование структуры порошковой стали 110Г13П.

- Литература

- Литвинова Т.А., Могилевский Д.В., Подрезов Н.Н., Егоров С.Н., Пирожков Р.В. Металлографические исследования структуры защитных покрытий, выполненных методом газопорошковой наплавки. Инженерный вестник Дона, 2014, №3. URL:.ivdon.ru/ru/magazine/ archive/n3y2014/2454

- Егоров С.Н., Литвинова Т.А., Ризаев Х.К., Шуваев Г.А.  Закономерности уплотнения и гомогенизации порошковой стали при ее формировании методом электроконтактного уплотнения. Инженерный вестник Дона, 2015, №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2015/2792

- Litvinova T.A., Egorov S.N. The influence of production modes of the electrocontact compaction on the porosity of the powder steel. Russian Journal of Non – Ferrous Metals. 2011. V.52, № 1. pp. 101-102.

- Litvinova T.A., Egorov S.N. Features of powder steel formation with electric – contact compaction. Metallurgist. 2013. № 3-4, рр. 342-345.

- Бах Х., Баукке Ф.Г.К., Брюкнер Р. и др. Виды брака в производстве стекла. Под ред. Г. Иебсена – Марведеля и Р. Брюкнера. М.: Стройиздат, 1986. –648с.

- Касаткин А. Г.  Основные процессы и аппараты химической технологии. М.: Химия, 1973. 752 с.

- Дорофеев Ю.Г., Пирожков Р.В., Егоров С.Н., Коваленко Е.С. Зависимость механических свойств и микроструктуры стеклосодержащей порошковой стали 110Г13П от температуры спекания. Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Технические науки. 2003. № 2. С. 103-105.

- Кирсанов М.В. Металлостеклянные композиционные материалы на основе высокомарганцовистой стали 110Г13П. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Новочеркасск 2000. 16 c.

- Пирожков Р.В. Формирование структуры и свойств композиционного металлостеклянного материала на основе порошковой стали 110Г13П. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Новочеркасск, 2003. 130 с.

- Литвинова Т.А., Пирожков Р.В., Томилин С.А. Получение структуры стали 110Г13 методом электроконтактного уплотнения.  Глобальная ядерная безопасность. 2012. № 4 (5), дек. С. 49-53.

- References

- Litvinova T.A., Mogilevskij D.V., Podrezov N.N., Egorov S.N., Pirozhkov R.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2014, №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/ archive/n3y2014/2454

- Egorov S.N., Litvinova T.A., Rizaev H.K., Shuvaev G.A.  Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2015/2792

- Litvinova T.A., Egorov S.N. The influence of production modes of the electrocontact compaction on the porosity of the powder steel. Russian Journal of Non – Ferrous Metals. 2011. V.52, № 1. pp. 101-102.

- Litvinova T.A., Egorov S.N. Features of powder steel formation with electric – contact compaction. Metallurgist. 2013. № 3-4, рр. 342-345

- Bah H., Baukke F.G.K., Brjukner R. i dr. Vidy braka v proizvodstve stekla. Pod red. G. Iebsena – Marvedelja i R. Brjuknera. M.: Strojizdat, 1986. 648 р. [Types of marriage in the production of glass. Ed. G. Iebsen - Marvedel and R. Brückner.]

- Kasatkin A. G.  Osnovnye processy i apparaty himicheskoj tehnologii. M.: Himija, 1973. 752 р. [Main processes and apparatus of chemical technology. Moscow: Chemistry, 1973. 752 p.]

- Dorofeev Ju.G., Pirozhkov R.V., Egorov S.N., Kovalenko E.S. Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Severo-Kavkazskij region. Serija: Tehnicheskie nauki. 2003. № 2. рр. 103-105.

- Kirsanov M.V. Metallostekljannye kompozicionnye materialy na osnove vysokomargancovistoj stali 110G13P. Avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata tehnicheskih nauk. Novocherkassk 2000. 16 р. [Metal-glass composite materials based on high-manganese steel 110G13P. The dissertation author's abstract on competition of a scientific degree of the candidate of technical sciences.]

- Pirozhkov R.V. Formirovanie struktury i svojstv kompozicionnogo metallostekljannogo materiala na osnove poroshkovoj stali 110G13P. Dissertacija na soiskanie uchenoj stepeni kandidata tehnicheskih nauk. Novocherkassk, 2003. 130 р. [Formation of the structure and properties of composite metal-glass material based on 110G13P powder steel. Thesis for the degree of Candidate of Technical Sciences.]

- Litvinova T.A., Pirozhkov R.V., Tomilin S.A. Global'naja jadernaja bezopasnost'. 2012. № 4 (5), dek. рр. 49-53.