Расчёт железобетонной арки с учётом ползучести бетона

А.А. Аваков, А.С. Чепурненко, С.В. Литвинов

Ростовский государственный строительный университет

Аннотация: В работе получены основные уравнения для железобетонного элемента, испытывающего действие изгибающего момента и продольной силы, с учетом ползучести бетона. На основе данных уравнений исследуется напряженно–деформированное состояние железобетонной статически определимой трехшарнирной арки. При расчетах используется вязкоупругая модель. Рассматривается прямоугольное поперечное сечение с симметричным армированием. Показано, что в результате ползучести происходит перераспределение напряжений между арматурой и бетоном.

Ключевые слова: метод конечных элементов, ползучесть бетона, вязкоупругость, железобетонная арка, напряженно–деформированное состояние.

Железобетонные арки находят широкое применение в качестве стропильных конструкций, перемычек, в конструкциях мостов, покрытий промышленных зданий. Отличительной особенностью данных конструкций является то, что при правильно выбранном очертании возникающие в них изгибающие моменты малы, что отвечает специфике бетона — материала, плохо работающего на растяжение. Расчёт железобетонных арок, как правило, ведётся исключительно в упругой постановке. Однако для бетона характерна явно выраженная и развивающаяся даже в обычных эксплуатационных условиях ползучесть, которой ни в коем случае нельзя пренебрегать. В настоящей статье рассматривается методика расчета железобетонных арок с учетом ползучести бетона.

Так как арки являются брусьями малой кривизны, то их расчёт можно вести по формулам для внецентренно сжатых железобетонных стержней. Рассмотрим железобетонный элемент, испытывающий действие изгибающего момента и продольной силы. Расчётная схема, а также поперечное сечение показаны на рис. 1. Положительными будем считать растягивающие напряжения.

Рис.1. — К расчёту железобетонного элемента

Полная деформация бетона в соответствии с гипотезой плоских сечений представляет собой сумму осевой деформации ε0 и деформации, обусловленной изменением кривизны:

εb=ε0−yχ,									(1)

где χ=d2vdx2 — кривизна стержня.

Из условия совместности работы арматуры и бетона запишем выражения для деформаций арматуры:

εS=ε0+ySχ,	εS'=ε0−yS'χ.						(2)

Расстояния yS и yS' подставляются в формулу (2) по абсолютному значению.

Согласно модели вязкоупругого тела, полная деформация бетона — это сумма упругой деформации εbel и деформации ползучести εb [1]:

εb=σbEb+εb.									(3)

Из (3) напряжения в бетоне запишутся в виде:

σb=Ebεb−εb=Ebε0−yχ−εb.						(4)

Напряжения в арматуре определяются следующим образом:

σS=ESεS=ESε0+ySχ,	σS'=ESεS'=ESε0−yS'χ.		(5)

Запишем уравнение суммы моментов относительно оси z:

−M+σSASyS−σS'AS'yS'−Aσby dA=0.					(6)

Составив сумму проекций всех сил на продольную ось стержня, получим:

N=σSAS+σS'AS'+Aσb dA.							(7)

Подставив (4) и (5) в (6), для случая симметричного армирования (AS=AS', yS=yS') получим:

χ=1EIredM−EbAεby dA,							(8)

где EIred=ESIS+EbIb — приведённая изгибная жёсткость поперечного сечения; IS=ESASyS2+AS'yS'2; Ib=bh312.

Величина ε0 находится из уравнений (4), (5), (7):

ε0=1EAredN+EbAεb dA,							(9)

где EAred=ESAS+AS'+EbAb — приведённая жёсткость поперечного сечения при осевом растяжении (сжатии).

Уравнения (4), (5), (8), (9) могут использоваться для расчёта с учётом ползучести статически определимых арок. На первом этапе выполняется статический расчёт — определяются внутренние силовые факторы M и N. В статически определимых системах при постоянных внешних нагрузках они не зависят от времени. Поперечное сечение по высоте разбивается на m частей Δy, а интервал времени на n шагов Δt. Для заданных сечений в каждой точке вычисляются напряжения в бетоне без учёта ползучести. Если закон ползучести задан в дифференциальной форме, то по вычисленным напряжениям можно определить скорости роста деформаций ползучести ∂εb∂t, а также деформации ползучести в момент времени t+Δt при помощи линейной аппроксимации [1, 3–6, 8–10]:

εbt+Δt=εbt+∂εb∂tΔt.

Был выполнен расчёт трёхшарнирной круговой арки, загруженной равномерно распределенной нагрузкой q. Расчётная схема представлена на рис. 2.

Рис. 2. — Расчётная схема арки

Уравнение оси арки, очерченной по окружности:

y=R2−L2−x2−R+f;	R=f2+L28f; sinϕ=L−2x2R;

cosϕ=y+R−fR.									(10)

Внутренние усилия в сечении K арки вычисляются по формулам:

MK=MKδ−HyK;		NK=−QKδsinϕK+HcosϕK,			(11)

где MKδ, QKδ — момент и поперечная сила в сечении К в балке с аналогичным пролетом и нагрузкой.

В нашем случае MKδ=qx2L−x; QKδ=q2L−2x; H=qL28f.

Задача была решена при следующих исходных данных: q = 15 кН/м, L = 16 м, f = 3.2 м, b = 20 см, h = 40 см, 0 = 28 сут, Eb(0) = 3104 МПа коэффициент армирования μ=AS, общAb=0.02, yS=yS'=15 см, ES = 2105 МПа. Учитывалось старение бетона, т. е. возрастание его модуля упругости с течением времени. Зависимость модуля упругости бетона от времени принималась в виде:

Ebt=Ebτ0⋅b1+1−b1e−b2t−τ0,	b1=1.282,	b1=−0.019.

При расчёте использовалось уравнение вязкоупругой модели наследственного старения бетона, которое имеет вид [7]:

εbt=σbtEbt−τ0tσbτ∂Ct, τ∂τ dτ;	Ct, τ=Ceαt−eατeαt−1+Be−γτ−e−γt.

Для расчёта данное уравнение было представлено в дифференциальной форме.

Значения реологических констант:  = 0.032, C = 3.7710–5 МПа–1, B = 5.6810–5 МПа–1,  = 0.062.

На рис. 3 представлен график изменения напряжений в арматуре в зависимости от x и t. Верхней сетчатой поверхности соответствуют напряжения ’S в арматуре у верхней грани; нижней закрашенной — напряжения S в арматуре у нижней грани. Рис. 4 — изменение напряжений в бетоне в зависимости от x и t. Верхней поверхности соответствуют напряжения при y = h / 2, нижней — при y = – h / 2. Из рис. 3–4 видно, что вследствие ползучести бетона напряжения в арматуре по абсолютной величине возрастают, а в бетоне убывают. Наиболее существенное перераспределение происходит в точках, где изгибающие моменты максимальны (x  2.1 м и x  13.9 м).

Представленная задача была также решена методом конечных элементов. Система линейных алгебраических уравнений МКЭ с учётом ползучести имеет вид [2]:

KU=Fq+F,

где  {U} — вектор узловых перемещений; [K] — матрица жёсткости; {Fq} — вектор внешних узловых нагрузок; {F*} — вклад деформаций ползучести в вектор нагрузки.

Рис. 3. Изменение напряжений в арматуре

Рис. 4. Изменение напряжений в бетоне при y = h / 2 и y = – h / 2

В таблице № 1 представлено сравнение напряжений в бетоне и арматуре у нижней грани при x = 2.1 м в различные моменты времени, полученных численно–аналитически методом (далее — ЧАМ), а также численно с использованием МКЭ.

Из таблицы видно, что результаты практически совпадают, что свидетельствует о достоверности разработанной методики.

Таблица № 1

Сравнение результатов численно–аналитического расчета с МКЭ

| t, сут |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЧАМ | -15.84 | -14.70 | -14.16 | -13.87 | -13.72 | -13.64 | -13.59 | -13.56 |
|  | МКЭ | -15.81 | -14.67 | -14.17 | -13.87 | -13.71 | -13.62 | -13.57 | -13.54 |
|  | ЧАМ | -102.8 | -137.7 | -154.6 | -162.7 | -167.8 | -170.4 | -172.1 | -173.2 |
|  | МКЭ | -102.6 | -137.4 | -154.3 | -163.1 | -168.9 | -170.3 | -171.9 | -172.8 |

Литература

- Козельская М.Ю., Чепурненко А.С., Литвинов С.В.  Применение метода Галёркина при расчете на устойчивость сжатых стержней с учетом ползучести // Инженерный вестник Дона, 2013, №2. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1714.

- Козельская М.Ю., Чепурненко А.С., Языев С.Б. Расчет на устойчивость сжатых полимерных стержней с учетом физической нелинейности методом конечных элементов // Науковедение: электронный журнал. №3. 2013 URL: naukovedenie.ru/PDF/62trgsu313.pdf.

- Кулинич И.И., Клименко Е.С., Языев С.Б., Литвинов С.В.. Продольный изгиб полимерного стержня с учетом начальных несовершенств // «Строительство-2011»: материалы Международной научно-практической конференции. Ростов-н/Д: РГСУ, 2011. С. 159–161.

- Литвинов С.В., Клименко Е.С., Кулинич И.И., Языева С.Б.. Расчет на устойчивость полимерных стержней с учетом деформаций ползучести и начальных несовершенств // Инженерный Вестник Дона. №2. 2011. URL: ivdon.ru/magazine/latest/n2y2011/418.

- Литвинов С.В., Клименко Е.С., Кулинич И.И. и др. Расчет на устойчивость стержней из ЭДТ–10 при различных вариантах закрепления // Инженерный Вестник Дона. №2. 2011. URL: ivdon.ru/magazine/latest/n2y2011/415.

- Литвинов С.В., Клименко Е.С., Кулинич И.И., Языева С.Б. Устойчивость полимерных стержней при различных вариантах закрепления // Вестник МГСУ. №2. т.2. 2011. С.153–157.

- Тамразян А.Г. Механика ползучести бетона: монография / А. Г. Тамразян, С. Г. Есаян. Москва: МГСУ, 2012. 490 с.

- Чепурненко А.С., Андреев В.И., Языев Б.М. Энергетический метод при расчете на устойчивость сжатых стержней с учетом ползучести // Вестник МГСУ. №1. 2013, с. 101–108.

- Vladimir I. Andreev, Anton S. Chepurnenko, Batyr M. Yazyev. Energy Method in the Calculation Stability of Compressed Polymer Rods Considering Creep // Advanced Materials Research Vols. 1004–1005 (2014) pp. 257–260. Trans Tech Publications, Switzerland.

- Vladimir I. Andreev, Batyr M. Yazyev, Anton S. Chepurnenko. On the Bending of a Thin Plate at Nonlinear Creep//Advanced Materials Research Vol. 900 (2014) pp. 707–710. Trans Tech Publications, Switzerland.

References

- Kozel'skaya M.Yu., Chepurnenko A.S., Litvinov S.V.  Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №2. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1714.

- Kozel'skaya M.Yu., Chepurnenko A.S., Yazyev S.B. Naukovedenie: elektronnyy zhurnal. №3. 2013 URL: naukovedenie.ru/PDF/62trgsu313.pdf.

- Kulinich I.I., Klimenko E.S., Yazyev S.B., Litvinov S.V. «Stroitel'stvo-2011»: materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Rostov-n/D: RGSU, 2011. pp. 159–161.

- Litvinov S.V., Klimenko E.S., Kulinich I.I., Yazyeva S.B. Inženernyj vestnik Dona (Rus). №2. 2011. URL: ivdon.ru/magazine/latest/n2y2011/418.

- Litvinov S.V., Klimenko E.S., Kulinich I.I. Inženernyj vestnik Dona (Rus). №2. 2011. URL: ivdon.ru/magazine/latest/n2y2011/415.

- Litvinov S.V., Klimenko E.S., Kulinich I.I., Yazyeva S.B. Vestnik MGSU. №2. t.2. 2011. pp. 153–157.

- Tamrazyan A.G. Mekhanika polzuchesti betona [Mechanics creep of concrete]. A. G. Tamrazyan, S. G. Esayan. Moskva: MGSU, 2012. 490 p.

- Chepurnenko A.S., Andreev V.I., Yazyev B.M. Vestnik MGSU. №1. 2013, pp. 101–108.

- Vladimir I. Andreev, Anton S. Chepurnenko, Batyr M. Yazyev. Advanced Materials Research Vols. 1004–1005 (2014) pp. 257–260. Trans Tech Publications, Switzerland.

- Vladimir I. Andreev, Batyr M. Yazyev, Anton S. Chepurnenko. Advanced Materials Research Vol. 900 (2014) pp. 707–710. Trans Tech Publications, Switzerland.