Оценка влияния дислокационных петель и дислокаций несоответствия на распределение Ge в пленке SiGe/Si

А.А. Бычков

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Аннотация: Выполнен расчет равновесного распределения Ge и плотности упругой энергии в полупроводниковой пленке SiGe/Si. Построена трехмерная модель плоской пленки с пирамидальными островками и дислокациями. Расчет упругих деформаций выполнен с использованием метода конечных элементов. В рассматриваемой модели учитывается неоднородное распределение Si и Ge из-за проникающих дислокаций, напряжений несоответствия и дислокационных петель. Обнаружено, что при учете неоднородности распределения компонент сплава переход к образованию эпитаксиальных островков на поверхности пленки наступает при меньших значениях их критического размера, что особенно заметно при малых концентрациях Ge в сплаве.

Ключевые слова: германий, тонкая пленка, гетероэпитаксия, SiGe, дислокации несоответствия, проникающая дислокация, плотность упругой энергии, дислокационная петля.

Введение

Известно, что в гетероэпитаксиальных полупроводниковых пленках релаксация упругой энергии осуществляется, в частности, посредством следующих механизмов: образования дислокаций несоответствия [1] и неоднородного распределения компонент сплава. Как правило, дислокации несоответствия появляются на неровностях поверхности пленки, а далее, под воздействием напряжений несоответствия, перемещаются к границе пленка – подложка. При этом в случае SiGe пленки на Si подложке происходит сжатие пленки. Дислокации несоответствия перемещаются по плоскостям  111, находящихся под углом 60° к плоскости 001 подложки (вектор Бюргерса  a2[101]). 60° дислокации расположенные по соседству пересекаются и, таким образом, вступают в дислокационную реакцию a2[101]+a2[01 {1]=a2[110], в результате чего образуется дислокация Ломера – краевая дислокация с вектором Бюргерса  a2[110] параллельным плоскости 001 подложки. Если плоскости перемещения 111 пересекаются не точно на гетерогранице, то ближайшие 60° дислокации или их отдельные ветви либо смещаются в подложку до линии пересечения наклонных плоскостей перемещения, либо смещаются в пленку. Напряжения, вызванные 60°  дислокациями и дислокациями Ломера имеют знак противоположный знаку напряжений несоответствия, вызываемых когерентной границей,  и  обеспечивают, таким образом, релаксацию упругой энергии в образце.

Еще один механизм релаксации напряжений в гетероэпитаксиальной пленке SiGeSi – неоднородное распределение атомов Ge и Si, за счет различия их размеров, в островках и поблизости от волнистой поверхности пленки [2]. Причем, в случае плоской поверхности атомы сплава равномерно распределены в пленке. Так, расчет [3] показал, что по сравнению со случаем равномерного распределении компонент SiGe, для волнистой поверхности пленки, при неравномерном распределении компонент  средняя плотность упругой энергии уменьшается на 9%.  Перераспределение атомов Ge и Si вызвано процессами механодиффузии в пленке. При температуре превышающей 873° K доминирует вклад энергии перемешивания, а при более низких температурах роста основной вклад в формирование островка обеспечивает  упругая энергия [4]. Кремниево-германиевые гетероструктуры, здесь, представляют особый интерес в связи с их широким применением в электронике [5, 6].

Анализ компонент сплава SiGe вблизи дислокации Ломера выполнен в [7], с учетом энергии перемешивании и  упругой энергии дислокаций. В частности, результаты исследования продемонстрировали, что для островка в форме усеченной пирамиды, расположение дислокации несоответствия в основании существенно изменяет распределение атомов Ge: без дислокации доля атомов  Ge увеличивается в вершине пирамиды, а при наличии дислокации несоответствия часть атомов Ge располагаются вблизи ядра дислокации. При этом в [8] показано, что в случае линейной зависимости несоответствия f=Cy от высоты плоской пленки, положение равновесия первой дислокации несоответствия определяется расстоянием yC от границы пленка – подложка. Значение yC  изменяется в пределах 6-11% от критической толщины пленки.

Постановка задачи

В представленной работе исследована релаксация гетероэпитаксиальной пленки посредством энергии деформации. В модели предполагается изменение упругой энергии под действием дислокаций несоответствия, проникающих дислокаций и дислокационных петель, а также из-за неоднородного распределения компонент сплава SiGe пленки.

Для рассматриваемой модели упругая задача имеет вид

σij,j=0, Ωui=0, ΓDσijnj=0, ΓN

здесь  ΓN - свободная граница пленки, ΓD - граница пленка-подложка, ΓD∪ΓN - граница тела, Ω - область занимаемая телом [9]. εij=εmc(x,y,z)δij - деформация несоответствия [10], εm=0,04. Закон Гука будет иметь следующий вид: σij=Cijkl(εkl−εkl).

Для участка поверхности образца, изменение знака приращения свободной энергии δF при наложении возмущения на первоначально плоскую пленку определяет потерю устойчивости ее равновесия

δF=ΓNγdS+ΩwdV−γ0S0−W0,

здесь S0 - площадь свободной поверхности плоской пленки, γ=cγGe+(1−c)γSi – удельная поверхностная энергия,  γSi и γGe  –  удельная поверхностная энергия соответственно для Si и Ge, γ0 - удельная поверхностная энергия плоской пленки, W0 –  упругая энергия плоской пленки, с=c(x,y,z) - доля Ge в сплаве, w –  плотность упругой энергии на поверхности образца:

w=12εijσij.

Расчет выполнен для трехмерных моделей с помощью метода конечных элементов, в пакете FlexPDE. Схема расположения дислокаций в пирамидальном островке на поверхности полупроводниковой пленки показана на рис.1.

Рис.  1. – Пирамидальный островок на поверхности пленки, со схемой расположения проникающих дислокаций и дислокаций несоответствия

Рис.  2. – Распределение Ge в островке SiGe в форме полной пирамиды на смачивающем слое без дислокации, в сечении образца вдоль оси OY (средняя доля Ge: с=0,4; размер исследуемой области образца: 400x400 нм)

Обсуждение результатов

На рис.2 представлен пример распределения доли атомов Ge в пленке, не содержащей дислокации, с пирамидальным островком. На рис.3  показаны результаты расчета δF. Изменение знака δF определяет переход от плоской формы к островковой форме поверхности пленки. Кривые соответствуют различной средней доле Ge в сплаве, от 35 до 50%. Результаты расчетов показали, что в двухкомпонентном упругом слое SiGe положение равновесия дислокации несоответствия находится в глубине пленки, а не на границе раздела пленка-подложка, что соответствует результатам полученным в [8]. Этот вывод относится и к проникающим дислокациям, при этом перемена ориентации дислокации значительно изменяет поле упругих напряжений и распределение компонент Si и Ge в пленке. Результаты расчета модели образца, включающего призматическую дислокационную петлю, показали существенное ее влияние на значение упругой энергии пленки.

Рис.  3. – Зависимость приращения свободной энергии δF островка в форме усеченной пирамиды от L/a - отношения длины основания пирамиды к длине образца: (а) без учета механодиффузии c=с; (б) с учетом механодиффузии, c=c(x,y,z).

Выводы

Согласно проведенным расчетам, при учете неоднородности распределения компонент сплава переход к образованию эпитаксиальных островков на поверхности пленки наступает при меньших значениях их критического размера, что особенно заметно при малых долях Ge в сплаве SiGe.

Литература

- Ovidko I.A., Sheinerman A.G. Misfit dislocations in nanocomposites with quantum dots, nanowires and their ensembles // Advances in Physics, 2006, V.55. Nos.7-8. pp. 627-689.

- Aqua J.N., Berbezier I., Favre L., Frisch T., Ronda A. Growth and self-organization of SiGe nanostructures // Physics Reports, 2013. V.522.  pp.59-189.

- Wu C.-C., Hull R. Composition and stress fields in undulated     thin films // J. Appl. Phys., 2006. V.100. 083510.

- Wang D.-L., Yu Z.-Y., Liu Y.-M., Ye H., Lu P.-F., Zhao L., Guo X.-T. The equilibrium composition in GexSi1-x/Si self-assembled alloy quantum dot // Chin. Phys. B, 2010. V.19.  No.8. 086801.

- Евдокимов В.Д. Исследование быстродействия SiGe ГБТ при переходе к суб-100 нм проектной норме // Инженерный вестник Дона, 2015, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3230.

- Адамов Ю.Ф., Гулякович Г.Н., Северцев В.Н. Учет влияния подложки на высокочастотные характеристики кремниевых транзисторов // Инженерный вестник Дона, 2012, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2012/791.

- Ye H., Lu P.F., Yu Z.Y., Wang D.L., Chen Z.H., Liu Y.M., Wang S.M. Dislocation-induced compositional profile in alloy semiconductors // Solid State Communications, 2010. V.150. pp.1275-1278.

- Sidoti D., Xhuxhi S., Kujofsa S., Cheruku S., Correa J.P., Bertoli B., Rago P.B., Suarez E.N., Jain F.C., Ayers J.E. Initial misfit dislocations in a graded  heteroepitaxial  layer // J. Appl. Phys., 2011. V.109. 023510.

- Бычков А.А., Карпинский Д.Н. Механизмы релаксации упругой энергии в тонкой полупроводниковой пленке на подложке // Вестник ТГУ, т.18, вып.3, 2013, с.1811-1912.

- Digiuni D., Gatti R., Montalenti F. Aspect-ratio-dependent driving force for nonuniform alloying in Stranski-Krastanow islands // Physical Review, 2009. V. 80. 155436.

References

- Ovidko I.A., Sheinerman A.G. Advances in Physics, 2006, V.55. Nos.7-8. pp. 627-689.

- Aqua J.N., Berbezier I., Favre L., Frisch T., Ronda A. Physics Reports, 2013. V.522. pp.59-189.

- Wu C.-C., Hull R. J. Appl. Phys., 2006. V.100. 083510.

- Wang D.-L., Yu Z.-Y., Liu Y.-M., Ye H., Lu P.-F., Zhao L., Guo X.-T. Chin. Phys. B, 2010. V.19. No.8. 086801.

- Evdokimov V.D. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №3 
URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3230.

- Adamov Ju.F., Guljakovich G.N., Severcev V.N. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2012/791.

- Ye H., Lu P.F., Yu Z.Y., Wang D.L., Chen Z.H., Liu Y.M., Wang S.M. Solid State Communications, 2010. V.150. pp.1275-1278.

- Sidoti D., Xhuxhi S., Kujofsa S., Cheruku S., Correa J.P., Bertoli B., Rago P.B., Suarez E.N., Jain F.C., Ayers J.E. J. Appl. Phys., 2011. V.109. 023510.

- Bychkov A.A., Karpinskij D.N. Vestnik TGU, t.18, v.3, 2013, 
pp.1811-1912.

- Digiuni D., Gatti R., Montalenti F. Physical Review, 2009. V. 80. 155436.