О прочности балок из тяжелого бетона при использовании стальной, углепластиковой и комбинированной арматуры, расположенной в два ряда

Д.Р. Маилян, П.П. Польской, МерватХишмах, К.В. Кургин

В Ростовском государственном строительном университете продолжены исследования, связанные с применением композитных материалов, используемых в качестве рабочей арматуры при изготовлении железобетонных конструкций. Работа выполняется согласно ранее разработанной программы [1].

В настоящей статье приводятся результаты испытания по прочности опытных образцов, в которых рабочая арматура расположена в два ряда. При этом, стальная арматура полностью или частично заменена на углепластиковую. В комбинированно-армированных балках стальная и углепластиковая арматура менялись местами расположения, находясь в первом или во втором ряду. Образцы, имеющие только стальную арматуру, приняты эталонными. Они были запроектированы из бетона класса В35. Характеристика применяемых материалов, методика изготовления образцов и условия их хранения были такими же, как и в работах [2,3], что дает возможность сравнения результатов экспериментов выполнять методом прямого сопоставления.

Как и ранее, все опытные образцы (по три в каждой из четырех серий) имели постоянную длину – 200 см и прямоугольную форму сечения с размерами 125х250 мм. Монтажная арматура всех опытных балок была одинаковой и состояла из 26,5 В500. Поперечная арматура была представлена вязаными двухсрезными хомутами из проволоки того же диаметра и класса и располагалась с шагом 100 мм по всей расчетной длине балок.

Рабочая стальная арматура для эталонных балок (серия III) выполнена из четырех стержней 12 мм класса А600 с расположением в два ряда. Балки серии IVприняты с арматурой аналогичного диаметра, но из стержней углепластиковой арматуры прочностью 2400 МПа. По аналогии с классом стальной арматуры она обозначена так же, как принято по западной терминологии CFRP. Балки с комбинированным армированием (серия V) состояли из 2CFRP-2400, расположенных в первом ряду, и 2 А600 – во втором. В балках серии VI стальная и углепластиковая арматура была аналогичной, но поменялась местами расположения.

Опытные образцы испытывались по расчетной схеме однопролетной балки. Они загружались двумя сосредоточенными силами, расположенными в третях расчетного пролета, равного 160 см. Все балки испытывались в возрасте 9-10 месяцев ступенчато-возрастающей нагрузкой до разрушения с выдержкой на каждом этапе загружения по 10-15 минут. Интенсивность нагрузки на трех первых этапах до появления трещин и сразу после них составляла 4 кН, а последующих – 8 и 16 кН.

Контроль за величиной нагрузки, как и в балках других серий, осуществлялся по индикатору часового типа, установленному на образцовом динамометре с усилием 500 кН. Деформация сжатой грани бетона в зоне чистого изгиба и рабочей арматуры замерялись с помощью тензорезисторовсопротивления с базой 50 и 10 мм соответственно. Последние наклеивались на продольные ребра стальной арматуры или на очищенную от кварцевого песка поверхность углепластиковых стержней. Изменение деформаций фиксировалось при помощи автоматического измерителя деформаций АИД-4М. Результаты проведенных испытаний, их первичная обработка, а также отдельные характеристики материалов указаны в табл. 1.

Проведенные испытания показали, что 6 образцов из 12 разрушились по нормальным сечениям из-за дробления бетона сжатой зоны. Это балки IIIи IV серий, состоящие только из стальной или углепластиковой арматуры. Причиной разрушения нормальных сечений балок в третьей серии явились предельные деформации арматуры. Балки четвертой серии разрушились вследствие значительных прогибов.

Комбинированно армированные балки имели несколько другое разрушение. По одной балке из трех в Vи VI серияхразрушились по наклонному сечению. Причиной явилось дробление бетона сжатой зоны над концом наклонной трещины и затем срез бетона. Другие балки этих серий разрушились вследствие действия моментов и поперечных сил одновременно в двух сечениях – нормальном и наклонном. Расположение композитной арматуры в первом или во втором ряду практически не сказалось на причинах разрушения опытных образцов.

Таблица 1

Опытная прочность балок, армированных стальной, углепластиковой и комбинированной арматурой при расположении в два ряда

| Серия опыт- ных образ- цов | Шифр балок | Класс бетона В, МПа | Класс арматуры |  | Площадь арматуры, см2 |  | Разрушающее усилие, кНм |  | Отношение средних значений моментов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стальная | углепластиковая | сталь As | Компо-зит As,c | опытное значение Mexp | среднее значение Ms, Ms,c | Ms,c/Ms |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III | BS-7 BS-8 BS-9 | 33,3 | А600 | – | 4,52 | – | 44,46 44,64 43,44 | 44,24 | 1,0 |
| IV | Bc-10 Bc-11 Bc-12 | 31,9 | – | СFRP 2400 | – | 4,52 | 50,15 49,73 49,33 | 49,91 | 1,128 |
| V | Bh-13 Bh-14 Bh-15 | 31,95 | А600 | СFRP 2400 | 2,26 – | – 2,26 | 45,56 44,82 45,16 | 45,18 | 1,021 |
| VI | Bh-16 Bh-17 Bh-18 | 31,0 | А600 | СFRP 2400 | – 2,26 | 2,26 – | 45,7 45,81 46,16 | 45,89 | 1,037 |

Примечание: в столбцах 6 и 7 в числителе приведены сведения для второго ряда арматуры, а в знаменателе – первого.

Прямое сопоставление опытных данных (столбцы 9 и 10) показывает, что расположение углепластиковой несущей арматуры в два ряда незначительно повлияло на несущую способность нормальных сечений. Предельная прочность балок по серии IV в среднем всего на 13% выше по сравнению с эталонными балками. При этом ранее испытанные балки при меньшем по величине проценте композитного армирования увеличили прочность на 22% [3]. Добавим к этому, что расположение композитной арматуры в первом или во втором ряду, можно сказать, не повлияло на увеличение прочности.

Проведенный на основе прямого сопоставления анализ данных по прочности нормальных сечений не в полной мере отвечает критериям несущей способности изгибаемых элементов. Необходим учет деформативности опытных образцов, включая величину предельно допустимых прогибов балок. Из-за ограничения объема статьи указанное сопоставление выполнено в отдельной статье, помещенной на страницах настоящего сборника.

По результатам эксперимента можно сделать следующие выводы:

- Балки из тяжелого бетона с прочностью, соответствующей классам В30-В35, при двухрядном расположении 4-х стержней из круглой углепластиковой арматуры диаметром 12 мм, показали незначительное (в среднем по серии 13%) повышение прочности нормальных сечений по сравнению с эталонными образцами, армированными аналогично. И это при том, что углепластиковая арматура в 4 раза прочнее стальной.

- Замена 50% стальной арматуры на углепластиковую незначительно сказалось на изменении прочности нормальных сечений и составило по сравнению с обычными железобетонными балками  всего 2,1 и 3,7 % соответственно при расположении композитной арматуры в первом и втором ряду.

- Комплексно армированные балки показали практически одинаковую прочность независимо от расположения углепластиковой арматуры в первом или во втором ряду. Расхождение составляет всего 1,5%.

- Для окончательного суждения об эффективности использования углепластиковых стержней в качестве рабочей арматуры и рядности ее расположения необходимо сопоставить опытные прогибы эталонных балок с аналогичными образцами, имеющими композитную и комплексную арматуру.

Литература:

1. ПольскойП.П., Маилян Д.Р. Композитные материалы - как основа эффективности в строительстве и реконструкции зданий и сооружений [Электронный ресурс]//«Инженерный вестник Дона», 2012, №  4. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1307(доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз.рус.

2. Польской П.П.,МерватХишмах, Михуб Ахмад.О влиянии стеклопластиковой арматуры на прочность нормальных сечений изгибаемых элементов из тяжелого бетона [Электронный ресурс] //«Инженерный вестник Дона», 2012, №4,  – Режим доступа:http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1304 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз.рус.

3. Польской П.П., ХишмахМерват, Михуб Ахмад. О возможности использования круглых углепластиковых стержней в качестве рабочей арматуры для изгибаемых элементов [Текст]// «Научное обозрение», 2012, №6, С. 211-213.

4. СП63.13330.2012: Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003.[Текст]  // ФАУ«ФЦС»,2012,155с.

5. ГОСТ 10180-90: Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.-Введ.1991-01-01[Текст]  // Изд-во стандартов,1990, 36с.

6. ГОСТ 12004-81: Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение. -Введ.01.07.1983[Текст]  // Изд-во стандартов,1981, 11с.

7. ГОСТ 25.601-80. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания плоских образцов на растяжение при нормальной, повышенной и пониженной температурах [Текст]  // Межгос-ый стандарт, 1981, 9с.

8. ГОСТ 8829-94 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний загружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости. – Взамен ГОСТ 8829-85;введ. 01.01.1998. [Текст]  // ГосстройРоссииГУПЦПП, 1997, 33с.

9. ACI 440.2R-02:Guide for the Design and Construction of  Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures[Текст]// American Concrete Institute, 2002, 45р.

10. Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings[Текст] // Singapore standard,2004, 225р.