Влияние факторов холодного климата на прочность и трещиностойкость дисперсно-армированных термопластов

- Ф.И. Бабенко, А.А. Сухов, Ю.Ю. Федоров, М.Е. Саввинова

- ИПНГ СО РАН, г. Якутск

- Введение

Усиление термопластов волокнистыми наполнителями является основным направлением получения конструкционных (инженерных) композитов на основе термопластов. Несмотря на наличие определенного объема информации по влиянию факторов окружающей среды на свойства дисперсно-армированных термопластов, включая ПА6-211-ДС,  в различных климатических зонах 1, информация для зоны холодного климата весьма ограничена, а данные по изменению (сохраняемости) низкотемпературных показателей свойств практически отсутствуют 2.

В данной работе исследуются изменения показателей прочности и трещиностойкости, включая низкотемпературные, стеклонаполненного полиамида марки ПА6-211-ДС, ГОСТ 17648-83 после старения в условиях холодного климата, продолжительностью 48 месяцев. Экспериментальные данные, отражающие кинетику изменения показателей во времени, приведены в 2.

- Цель

Выявить и интерпретировать, на основе результатов исследования климатической стойкости ПА6-211-ДС, характерные особенности проявления эффектов старения которые присущи дисперсно-армированным полимерным композитам и обуславливают изменения важнейших показателей механических свойств материалов, включая низкотемпературные.

- Методы испытаний

Экспозиция образцов производилась на климатической станции «Якутск» в условиях открытой площадки и неотапливаемого склада, согласно ГОСТ 9.708-83.

Испытания на кратковременную прочность и трещиностойкость проводились, соответственно, на образцах лопатках (тип 2 ГОСТ11262-80, 150х10х4мм) и на образцах брусках (80х10х4 мм) с надрезом, изготовленных методом литья под давлением, при температурах 293К, 213К и скорости 5 мм/мин. Надрезы наносились ножовочным полотном по узкой боковой грани образца-бруска и заострялись лезвием безопасной бритвы, согласно методике [3].

- Обоснование методики оценки трещиностойкости

В работе [4] показано, что наиболее эффективным критерием оценки трещиностойкости квазиоднородных композитов, к которым относятся дискретно-армированные стеклопластики, являются критические коэффициенты интенсивности напряжений (КИН), определяемые в рамках линейной механики разрушения (ЛМР). Такой подход считается обоснованным, если с определенной точностью выполняется условие независимости критического КИН от длины трещины. В указанной связи были произведены две расчетно-экспериментальные оценки.

1. Оценка применимости положений ЛМР, которая обеспечивается выполнением условий локализованной текучести [5]:

B,b−l,l>L=2,5KICσT2             (1)

где: B, b – толщина и ширина бруска, l – длина надреза; Т – предел текучести (вынужденной высокоэластичности); KIC - критический коэффициент интенсивности напряжений (КИН) для трещины отрыва в условиях плоского деформированного состояния (ПДС).

В случае одноосного растяжения образца с односторонним надрезом:

KIC=σπlξl/b                     (2)

где  -разрушающее напряжение образца с надрезом; l – длина надреза; b –ширина образца; (l/b) – табулированная функция [5].

При этом размеры зоны «пластичности» – необратимой деформации в вершине трещины-надреза можно оценить соотношениями:

rp(ПНС)≈12πKICσT2      rp(ПДС)≈16πKICσT2          (3)

где rp (ПНС) и rp (ПДС) так называемые «радиусы пластических зон» для плоского напряженного состояния и плоской деформации, соответственно.

Расчетно-экспериментальные значения показателей прочности, трещиностойкости и характерных оценочных параметров ЛМР для исследованных материалов приведены в табл. 1. Так как деформационно-прочностные диаграммы образцов в испытаниях на кратковременную прочность имеют практически линейный характер без явно выраженного предела текучести Т в расчетах полагали, Т=р, где р – разрушающее напряжение (прочность) образца.

- Таблица 1

Расчетно-экспериментальные значения показателей прочности, трещиностойкости (l/b=1/3) и характерных оценочных параметров применимости ЛМР для исходных и экспонированных (неотапливаемый склад, 48 месяцев) образцов ПА6-211-ДС при Т=293К и 213К

| Показатель | р, МПа |  | KIC, МПам1/2 |  | KIC 2/р 2, 10-3м |  | L, 10-3 м |  | rp (ПНС), 10-3 м |  | rp (ПДС), 10-3 м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т, К | 293 | 213 | 293 | 213 | 293 | 213 | 293 | 213 | 293 | 213 | 293 | 213 |
| исходный | 175 | 250 | 7,0 | 7,1 | 1,60 | 0,81 | 4,00 | 2,02 | 0,26 | 0,13 | 0,09 | 0,04 |
| экспонированный | 112 | 250 | 5,8 | 5,9 | 2,68 | 0,56 | 6,70 | 1,39 | 0,43 | 0,09 | 0,14 | 0,03 |

Анализ данных, представленных в табл.1, подтверждает корректность применимости ЛМР для всех испытанных образцов при Т=213К и её неприменимость при Т=293К. Действительно, при Т=293К и В=4мм, имеем L=4мм=В для исходных и L=6,7мм В для экспонированных образцов, что противоречит неравенству (1).

2. Проверка независимости критических КИН от длины надреза при температуре Т=213К  осуществлена по результатам испытаний на трещиностойкость исходных образцов (принимая во внимание, что KIC исходных образцов больше KIC экспонированных) с различной глубиной надреза и построением графика в координатах: 2у21/l, где у=π(l/b). График представляет собой прямую линию, проходящую через начало координат, см. рис.1, что и подтверждает концепцию KIC=сonst.

Рис.1. Проверка применимости концепции КIC для исходных образцов ПА6-211-ДС при температуре 213К

Таким образом, трещиностойкость материала, в зависимости от температуры

испытаний, будем оценивать показателями:

- при Т=213К – вязкостью разрушения KIC –– постоянной материала в условиях испытаний, значения которой не зависят от длины надреза – трещины;

- при Т=293К – пределом трещиностойкости K*IC= KIC(l/b=1/3) - условным критическим КИН при длине надреза-трещины l/b=1/3 [5].

- Результаты экспериментов и их обсуждение.

Экспериментальные результаты, представленные на рис.2-3 и в таблице 1, выявляют следующие характерные особенности эффектов старения материала:

- Изменение показателей свойств материала в условиях экспонирования на открытой площадке более существенны, чем в условиях неотапливаемого склада.

- Низкотемпературная прочность материала р (при Т=213К) менее чувствительна к воздействию факторов климата, чем прочность при комнатной температуре р (при Т=293К). Более того, в случае экспозиции образцов в условиях неотапливаемого склада, низкотемпературная прочность материала не изменяется, см. рис.2.

- Показатели трещиностойкости материала: KIC (при Т=213К) и K*IC (при Т=293К) мало чувствительный к условиям экспонирования образцов и изменяются практически одинаково (KIC K*IC 20%) по окончании срока экспозиции, см. рис.3.

Рис. 2. Температурная зависимость прочности исходных и экспонированных образцов ПА6-211-ДС:

1 – исходные значения ();

2 – неотапливаемый склад (), 48 мес.

3 – открытая площадка (), 48 мес.

Рис. 3. Температурная зависимость трещиностойкости исходных и экспонированных образцов ПА6-211-ДС:

1 – исходные значения ();

2 – неотапливаемый склад (), 48 мес.;

3 – открытая площадка (), 48 мес.

Разница в изменении показателей свойств в случаях открытой и закрытой экспозиции (особенность 1) объясняется наличием и отсутствием поверхностного состаренного слоя в экспонированных образцах, проанализирована в 2 и может быть практически нивелирована механическим удалением слоя с поверхности образца, состаренного в условиях открытой экспозиции.

Интерпретация отмеченных особенностей (2 и 3) в изменении показателей свойств, с учетом сформулированной выше цели работы, требует обращения к особенностям структуры дисперсно-армированных композитных материалов (КМ) и модельным описаниям их механического поведения.

Достижение эффективного усиления термопластов при армировании дискретным волокном определяется двумя факторами: прочностью связи на границе раздела полимер-наполнитель и длинами волокон, а точнее характеристическим отношением длин волокон к их диаметру 6. При соблюдении технологических параметров переработки, в готовом изделии волокно имеет длину, превышающую «критическую» величину (lкр), благодаря чему оно является не просто наполнителем, но и выполняет роль армирующего элемента, что и обеспечивает изделиям высокий уровень прочностных свойств [1]. Напомним, что под «критической» понимается минимальная длина волокна, обеспечивающая передачу нагружающего усилия от матрицы на волокно вплоть до значений, равных прочности волокна [6].

Прочность связи на границе раздела волокно-матрица является функцией адгезионного взаимодействия компонентов КМ, поврежденности границы (наличие пор и других технологических дефектов) и поля остаточных технологических напряжений. В наиболее распространенных моделях механического поведения дисперсно-армированных КМ она характеризуется эффективной сдвиговой прочностью границы раздела (А). При механическом нагружении образца КМ в момент, когда касательные напряжения на границе раздела волокно-матрица () превысят значение сдвиговой прочности связи (А), начнется отслоение волокна от матрицы. Отслоившийся участок волокна при движении соприкасается с матрицей, что приводит к возникновению сил трения между ними. По мере развития процесса отслоения увеличение отслоившегося (фрикционного, lф/2) участка приводит к увеличению трущихся поверхностей, поэтому суммарная сила трения возрастает пропорционально величине отслоившегося участка. В общем случае (см. рис.4) критическая длина передачи нагрузки на волокно (lкр/2) будет состоять из двух участков: отслоения (lф/2) и адгезионного (lА/2):

lкр2=lФ2+lA2                   (4)

Принципиальное значение имеет то обстоятельство, что отслоившийся участок волокна (lф/2) оказывается нагруженным и, согласно (4), потенциально способен обеспечить «догружение» волокна вплоть до его предела прочности, т.е. до разрушения. Физическая природа сил трения в этом случае может быть различной, включая взаимодействие шероховатых поверхностей волокна и матрицы в процессе скольжения. Оно возникает в результате действия радиальных напряжений обжатия волокна со стороны матрицы, которые, в свою очередь, могут быть вызваны как разницей коэффициентов Пуассона компонентов, так и остаточными технологическими напряжениями усадки и, наконец, термическими напряжениями, возникающими в условиях испытания при конкретной температуре опыта. В частности, согласно имеющимся оценкам [7], вследствие значительной разницы в коэффициентах термического расширения волокон и матрицы, следует ожидать существенного увеличения вклада фрикционной составляющей в механизм передачи напряжений через границу раздела волокно-матрица при понижении температуры контрольных испытаний на кратковременную прочность при растяжении от 273К до 213К.

Рис.4. Схемы: нагружения образцов в  испытаниях на прочность (а),  трещиностойкость (б) и передачи механического напряжения от матрицы на волокно, содержащее отслоившийся участок, при растяжении образца материала, армированного коротким волокном в испытании на прочность (в).

Возвратимся к интерпретации особенностей (2) и (3). Будем полагать, на основании собственных результатов (электронно-микроскопические исследования поверхностей разрушения образцов) [2] и литературных данных [1,7], что первопричиной потери прочности материала при старении является нарушение связи волокно-матрица, т.е. в процессе климатического воздействия происходит деградация адгезионной составляющей прочности связи на границе раздела.

При этом в испытании на прочность при растяжении на концах армирующих волокон появляются участки отслоения, а в механизме передачи усилий на волокно возникает фрикционная составляющая (рис.4а,в), которая компенсирует уменьшение адгезионной составляющей прочности связи волокно-матрица и  обеспечивает практическую неизменность показателей прочности экспонированного образца при температуре испытаний Т=213К.В испытаниях на вязкость разрушения  вкладом фрикционной составляющей можно пренебречь, т.к. в условиях испытаний (выполнены условия обеспечивающие применимость ЛМР) в вершине надреза-трещины экспонированного образца (рис.4.б) возникает состояние плоской деформации - объемное напряженное состояние (всестороннее растяжение), с компонентами:

σх=σу=КI2πх,σz=v(σx+σy)     (5)  где  - коэффициент Пуассона.

- Заключение

Зафиксированные в экспериментах и сформулированные выше характерные особенности проявления эффектов старения в изменении показателей свойств зависят от условий экспозиции и температуры контрольных испытаний на кратковременную прочность и трещиностойкость и являются, по мнению авторов, общими для всего класса дисперсно-армированных КМ на основе термопластов.

Представляется целесообразным полагать, что наиболее слабым структурным элементов КМ по отношению к воздействию факторов холодного климата является граница раздела компонентов, что выражается в постепенном ослаблении эффективной характеристики адгезионного взаимодействия волокно-матрица – сдвиговой прочности связи вдоль границы раздела (А) и приводит,  при приложении к образцу механической нагрузки, к развитию процесса отслаивания волокон и образованию на границах раздела компонентов участков отслоения. При этом в механизме передачи напряжений через границу раздела начинает действовать так называемая фрикционная составляющая, вклад которой зависит от температуры испытаний и определяется уровнем термических напряжений обжатия волокна матрицей. Этим и объясняется сравнительно малая чувствительность низкотемпературных показателей прочности к воздействию факторов климата при экспонировании образцов в условиях неотапливаемого склада.

В тоже время заметим, что изменения показателей трещиностойкости КМ могут явиться информативными контрольными параметрами сравнительной оценки изменения адгезионной составляющей прочности связи волокно-матрица в дисперсно-армированном материале. Указанное замечание требует проведения дополнительных исследований.

- Список использованной литературы

- Суровцев В.И., Саморядов А.В, Безуглая Т.Н. и др. Изменение структуры и свойств стеклонаполненного полиамида 6 при длительном хранении в различных климатических хонах // Пластические массы. 1989. №8. С.23-26.

- Бельчусова Н.А., Бабенко Ф.И. Старение стеклонаполненного полиамида в условиях холодного климата. – Пластические массы, 1999, №8, с. 13-17.

- Williams J. A Linear Elastic Fracture Mechanics Standard for Determing KC, GC for Plastics. –In: Proceedings of the 7th European conference on Fracture. –London: EMAS, 1988. –P/405-408.

- Делявский М.В., Бережницкий Л.Т., Онышко Л.И. Определение кратковременной макропрочности и трещиностойкости ортотропных композитных материалов при сложном напряженном состоянии // Механика композитных материалов. 1992. №1. С.55-66.

- Партон В.З., Морозов Е.М. Механика упруго-пластического разрушения. –М.: Наука, 1985. -502с.

- Овчинский А.С. Процессы разрушения композиционных материалов: имитация микро-и макромеханизмов на ЭВМ. – М.: Наука, 1988. -278 с.

- Термоустойчивость пластиков конструкционного назначения/ Под ред. Е.Б. Тростянской. – М.: Химия, 1980. – 240 с.