Влияние рецептурно-технологических факторов на

свойства мелкозернистых бетонов жесткого прессования

Е.О. Лотошникова, В.Н. Телегина, Л.М. Усепян, И.М. Усепян

Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

Аннотация: В статье представлена методика проектирования и назначения состава формовочной смеси, которая базируется на расчетно-экспериментальном подходе к определению состава с учетом качества используемых сырьевых материалов и требований к свойствам бетона производимых изделий.

Ключевые слова: жесткопрессованный бетон, цемент, водосодержание смеси, двухфакторный эксперимент, ротатабельный композиционный симплекссуммируемый план, регрессивное уравнение эксперимента, квазиоднофакторный анализ

Важнейшими факторами формирования структуры бетонов являются начальное водосодержание формовочной смеси, расход цемента в ней, удельное давление прессования и расход низкомодульной добавки [1].  Изменение перечисленных факторов неоднозначно влияет на физико-механические свойства бетонов. Если фактор водосодержания бетонной смеси имеет оптимальное значение, зависящее от состава компонентов формовочной смеси и легко определяется экспериментально, то влияние других факторов неоднозначно и тем существеннее становится оценка их взаимного влияния [2]. С этой целью методом математического планирования было реализовано два эксперимента, последовательно дополнившие один другой. В первом из них был поставлен двухфакторный эксперимент по ротатабельному композиционному симплекссуммируемому плану на шестиугольнике с целью детального изучения влияния расхода цемента и давления прессования на свойства мелкозернистого бетона без демпфирующей добавки [3].

Основной уровень исследуемых факторов был назначен по результатам прямых опытов. 	В эксперименте водосодержание смесей (6,5% от массы твердых компонентов), условия их приготовления и твердения отформованных образцов оставались постоянными [4]. Параметры варьирования факторов и результаты испытаний приведены в табл. 1 и .2.

Таблица 1

Параметры варьирования факторов

| Код | Значение кода | Исследуемые факторы и интервалы их варьирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х1 – количество цемента, % | Х2 – давление прессования, МПа |
| Основной уровень | 0 | 25 | 40 |
| Интервал варьирования | ∆Хi | 5 | 20 |
| Верхний уровень | +1 | 30 | 60 |
| Нижний уровень | -1 | 20 | 20 |

Таблица 2

Результаты эксперимента

| № точки плана | Исследуемые факторы |  | Средняя плотность бетона, кг/м3 - У1 | Водопогло-щение по массе, % - У2 | Прочность на сжатие, МПа - У3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х1 – коли-чество цемента, % | Х2 – давление прессования, МПа |  |  |  |
| 1 | 20 | 40 | 2175 | 5,5 | 42,4 |
| 2 | 30 | 40 | 2203 | 5,5 | 57,5 |
| 3 | 27,5 | 37,4 | 2298 | 4,6 | 55,9 |
| 4 | 27,5 | 22,6 | 2146 | 5,8 | 32,9 |
| 5 | 22,5 | 37,4 | 2261 | 4,8 | 44,5 |
| 6 | 22,5 | 22,6 | 2155 | 5,6 | 29,2 |
| 7-10 | 25 | 40 | 2220 | 4,6 | 52,8 |

Математическую обработку результатов экспериментов проводили на ЭВМ по специальной программе – "Plan.exe". Полученные регрессивные уравнения приведены в табл. 3.

Таблица 3

Регрессионные уравнения эксперимента

| Исследуемое свойство | Уравнение регрессии |
| --- | --- |
| Средняя плотность бетона, кг/л | Y1=2,22+0,031x1+0,074x2+0,014x12+0,004x22 +0,027x1x2 |
| Водопоглощение по массе, % | Y1=4,65 - 0,251x1 - 0,629x2 - 0,837 x12 |
| Предел прочности при сжатии, МПа | Y1=52,76+3,57x1+11,06x2+3,19 x12 - 5,24 x22+4,42x1x2 |

На рисунке 1 представлен квазиоднофакторный анализ полученных регрессионных уравнений. С одной стороны, он подтверждает известные закономерности  влияния изучаемых факторов на свойства бетонов [5], а с другой, позволяет установить, что растущее давление прессования сверх 40 МПа и увеличение расхода цемента свыше 25% становятся малоэффективными для повышения качества мелкозернистого жесткопрессованного бетона [6].

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 1 – Квазиоднофакторный анализ двухфакторного эксперимента.

а – влияние расхода цемента; б – влияние давления прессования.

Во втором эксперименте влияние расхода цемента и удельного давления прессования было изучено на жесткопрессованных бетонах с демпфирующей добавкой,  дозировка которых менялась на трех уровнях от 3 до 7% [7]. Начальное водосодержание формовочной смеси во всех опытах было постоянным, равным 6,5% от массы твердых компонентов, а удельное давление прессования изменялось от 20 до 60 Мпа [8]. После формования образцы-цилиндры твердели в нормальных условиях до проектного возраста 28 суток. Для реализации этого эксперимента был выбран полный трехфакторный план (Бокса, В3) [9]. Параметры варьирования факторов приведены в табл. 4.

Таблица 4

Параметры варьирования трехфакторного эксперимента

| Код | Значение кода | Исследуемые факторы и интервалы их варьирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х1 | Х2 | Х3 |
| Основной уровень | 0 | 25 | 40 | 5 |
| Интервал варьирования | ∆Хi | 5 | 20 | 2 |
| Верхний уровень | +1 | 30 | 60 | 7 |
| Нижний уровень | -1 | 20 | 20 | 3 |

Исследуемые факторы и интервалы их варьирования следующие:

Х1 - относительное содержание вяжущего, %;

Х2 - давление прессования, МПа;

Х3 - относительное содержание зольных микросфер, %

Результаты данного эксперимента приведены в табл. 5

Таблица 5

Результаты трехфакторного эксперимента

| №№ п/п | Значение исследуемого фактора |  |  | Свойства затвердевшего бетона |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х1 – относите-льное содержа-ние вяжущего,% | Х2 – удельное давление прессования, МПа | Относите-льное содержание добавки, % | У1 – средняя плотность бетона, кг/м3 | У2 – предел прочности при сжатии, МПа | У3 – водопог-лощении по массе, % |
| 1 | 30 | 60 | 7 | 2213 | 49,0 | 2,36 |
| 2 | 20 | 60 | 7 | 2248 | 49,1 | 3,82 |
| 3 | 30 | 20 | 7 | 2047 | 25,4 | 4,80 |
| 4 | 20 | 20 | 7 | 2082 | 28,1 | 5,28 |
| 5 | 30 | 60 | 3 | 2160 | 36,9 | 2,24 |
| 6 | 20 | 60 | 3 | 2190 | 41,9 | 3,91 |
| 7 | 30 | 20 | 3 | 2021 | 23,4 | 5,09 |
| 8 | 20 | 20 | 3 | 2064 | 24,9 | 5,51 |
| 9 | 30 | 40 | 5 | 2114 | 36,0 | 3,68 |
| 10 | 20 | 40 | 5 | 2190 | 44,8 | 4,72 |
| 11 | 25 | 60 | 5 | 2257 | 50,4 | 2,91 |
| 12 | 25 | 20 | 5 | 2123 | 38,9 | 4,95 |
| 13 | 25 | 40 | 7 | 2180 | 44,6 | 4,41 |
| 14 | 25 | 40 | 3 | 1164 | 39,9 | 4,57 |
| 15 | 25 | 40 | 5 | 2186 | 47,0 | 4,19 |
| 16 | 25 | 40 | 5 | 2190 | 46,1 | 4,19 |
| 17 | 25 | 40 | 5 | 2188 | 48,8 | 4,19 |

При реализации данного эксперимента было изучено влияние  приведенных факторов на среднюю плотность бетона, его прочность при сжатии и водопоглощение по массе [10].

Литература

- Горчаков Г.И., Баженов Ю.М. Строительные материалы. М.: Стройиздат, 1986. С. 688.

- Невский В.А. Строительное материаловедение. Учебное пособие для студентов строительных специальностей под общей редакцией В.А. Невского. Ростов-на-Дону. М.: Феникс, 2010. С. 588.

- Лотошникова Е.О. Мелкозернистые жесткопрессованные бетоны с демпфирующими добавками : дис. … канд. тех. наук: 05.23.05. Ростов-на-Дону, 2005. С. 221.

- Bogue R.H. The Chemistry of Portland Cement, 2nd Ed. Reinhold Publishing Corp, New York, 1955, Vol.2, 703 p.

- Turriziani R. The calcium aluminate hydrates and related compounds. In: Taylor H.F.W. (ed.) The Chemistry of  Cements. Academic Press, London, 1964, Vol. 1, pp. 233 – 286.

- Зоткин А.Г. Микронаполняющий эффект минеральных добавок в бетоне. Бетон и железобетон, 1994, №3. С. 7-9.

- Лотошникова Е.О., Усепян Л.М., Телегина В.Н., Усепян И.М. Методика назначения состава формовочной смеси для изготовления мелкоштучных изделий из бетона жесткого прессования с демпфирующей добавкой. Инженерный вестник Дона, 2017, №4. URL:  ivdon.ru/magazine/archive/n4y2017/4612.

- Явруян Х.С., Филонов И.А., Фесенко Д.А. К вопросу о применении нанотехнологий в производстве строительных материалов. Инженерный вестник Дона, 2012, №3. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2012/1021.

- Бабков В.В., Попов А.В., Мохов В.Н., Колесник Г.С., Якушин В.А. Бетоны повышенной ударной стойкости на основе демпфирующих компонентов. Бетон и железобетон, 1985, №2. С. 2.

- Несветаев Г.В.  Бетоны:  Учебно-справочное пособие. Ростов на-Дону. Феникс, 2011. С. 381.

References

1. Gorchakov G.I., Bazhenov Ju.M. Stroitel'nye materialy [Building material]. M.: Strojizdat, 1986. P. 688.

2.  V. A. Nevski. Stroitel'noe materialovedenie [Construction material scienc]. Uchebnoe posobie dlja studentov stroitel'nyh special'nostej pod obshhej redakciej V.A. Nevskogo. Rostov-na-Donu. Feniks, 2010. P. 588.

3. Lotoshnikova E.O. Melkozernistye zhestkopressovannye betony s dempfirujushhimi dobavkami [Fine-grained escapes the loaf with damping additives]: dis. … kand. teh. nauk: 05.23.05. Rostov-na-Donu, 2005. P. 221.

4. Bogue R.H. The Chemistry of Portland Cement, 2nd Ed. Reinhold Publishing Corp, New York, 1955, Vol.2, 703 p.

5. Turriziani R. The calcium aluminate hydrates and related compounds. In: Taylor H.F.W. (ed.) The Chemistry of  Cements. Academic Press, London, 1964, Vol. 1, pp. 233-286.

6. Zotkin A.G. Beton i zhelezobeton, 1994, №3. Р. 7-9.

7. Javrujan H.S., Filonov I.A., Fesenko D.A. Inzhenernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №3. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2012/1021.

8. Lotoshnikova E.O., Usepyan L.M., Telegina V.N., Usepyan I.M.  Inzhenernyj vestnik Dona (Rus), 2018, №4. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4y2017/4612.

9. Babkov V.V., Popov A.V., Mohov V.N., Kolesnik G.S., Jakushin V.A. Beton i zhelezobeton, 1985, №2. P. 2.

10. Nesvetaev G.V.  Betony: Uchebno-spravochnoe posobie [Concrete: a Training and reference manual]. Rostov n/D. Feniks, 2011. P. 381.